ICS ICS 23.040.70

G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T 18425—XXXX/IS0 4023:2009

代替 GB/T 18425-2001

蒸汽橡胶软管和软管组合件试验方法

Rubber hoses and hose assemblies

for steam — Test methods

（ISO 4023:2009,IDT）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 18425-2001 《蒸汽橡胶软管试验方法》，与GB/T 18425-2001相比主要技术变化如下：

——修改了标题《蒸汽橡胶软管与软管组合件试验方法》；

——增加了2.规范性引用文件（见第2章）；

——增加了3.1对于软管组合件的内容（见第3.1章）；

——增加了试样对于软管组合件的内容（见第3.3-3.3.2章）；

——增加了3.4；4.4；5.4；6.4程序关于软管组合件的内容（见第3.4；4.4；5.4；6.4章）；

——增加了3.5；4.5；5.5；6.5试验报告的f（见第3.5;4.5;5.5;6.5章）；

本标准使用翻译法等同采用ISO 4023：2009《蒸汽橡胶软管与软管组合件试验方法》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO 23529:2004,IDT)

——GB/T 7528 -2011橡胶和塑料软管及软管组合件 术语(ISO 8330：2007，IDT)

——GB/T 9573-2003 橡胶、塑料软管及软管组件，尺寸测量方法（ISO 4671：2007，IDT）

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（SAC/TC35/SC1）归口。

本标准负责起草单位:漯河市利通橡胶有限公司，沈阳橡胶研究设计院

本标准主要起草人：钟伟江、赵洪亮、

本标准所代替的历次版本发布情况：

- ——GB/T 18425-2001。

蒸汽橡胶软管和软管组合件试验方法

- 范围

本标准规定了软管或软管组合件试样的内壁暴露于饱和蒸汽以模拟使用条件的四种试验方法。即:

——A 法:垂直台架法

——B 法:水平台架法

——C 法:垂直安装曲挠试验法

——D 法:水平安装曲挠试验法

注意:应配备一切必要的安全设备，以确保操作人员有安全的工作条件。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 6134 饱和蒸汽橡胶软管及其组合件规范（Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam — Specification）

- A 法:垂直台架法

3. 1 原理

将一根软管或软管组合件保持在一固定的垂直状态，通进饱和蒸汽。

注:蒸汽的温度或压力以及暴露时间应在有关软管标准中加以说明。为确定软管是否变质，应在有关的软管标准中规定应进行检查的那些物理性能，以及这些性能的允许变化程度。通常规定的物理性能是爆破强度、内衬层和外覆层的拉伸强度和拉断伸长率以及各层之间的粘合强度等。外观评价试验判据也可加以规定，例如，增强层的破裂、外覆层龟裂到规定深度和内衬层的麻点或气泡。有时与蒸汽接触直到软管失效的时间也可规定为试验判据。

对软管组合件，检验软管是否有失效或接头端部与软管之间泄露，并记录试验报告。

3.2 设备

参见图1，将两个带有连接试样用的适当连接头的歧管一上一下地放置，二者之间的距离应使试样刚好以垂直状态安装在两个连接头之间而无歪曲。将规定压力的干饱和蒸汽通过上歧管供应给试样，上歧管装配有一个压力调节阀门、一个记录仪表和相应的指示仪表。下歧管与阻汽排水器相连接。每个歧管的每个开孔处都装配有关闭阀。

如果为安全起见而将设备封闭在一个外罩中，那么，在这种外罩内距软管外表面25 mm 处所测环境温度不应高于室温11℃ 以上。

3.3 试样

3.3.1 软管

试样应为一段软管样品，长度不少于500 mm ，并且足够使蒸汽试验后将管接头卸掉，再将其装配上一个相应的管接头进行爆破试验。

3.3.2 软管组合件

软管组合件试样长度不应少于500 mm，应配备推荐或规定的接头。

3.4 程序

将试样安装在试验设备上，使其承受ISO 6134规定的内部蒸汽条件。暴露到ISO 6134规定时间之后，释放试样中的压力，将其从试验装置上取下，使其冷却，并在环境条件下停放不少于16 h ，不多于100 h 。

然后，目视检查试样，并进行规定的物理性能测定;同时在另一段未经试验的软管或软管组合件上测定相同的物理性能。对于软管组合件，如果相关的产品标准有爆破压力的规定，应从试验装置上取下完整的软管组合析进行试验。

如果这样规定，试验应继续进行，直到软管或软管组合件失效，出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。应在相关的软管产品标准中规定的判据。

通常，在试验开始，紧固软管接头，接头和管体之间初始微有的泄露消失是允许的，除非软管产品标准明确的禁止。一旦紧固软管接头，泄露消失，开始试验，但是随后又有泄露，需要继续紧固软管接头是不允许的，如果又发生泄露，则认为软管组合件失效试验。

3.5 试验报告

试验报告应包括下列内容:

a) 所试软管或软管组合件包括接头的全称;

b) 本标准及试验方法的编号，即GB/T 18425，方法A;

c) 规定试验判据或其详细说明的有关标准的编号;

d) 试样试验后的外观评价;

e) 有关标准所规定的物理性能试验结果；

f) 如果连续试验，直至试样失效，记录失效的时间；

g) 有关标准规定的其他结果表示法;

h）其他特殊的观测结果。

4  B 法:水平台架法

4. 1 原理

将一段软管或装配推荐或规定的接头的软管组合件保持在水平状态，并使其中间下垂，能使冷凝水聚集在其一部分上。

注1 每种不同型号的软管的蒸汽温度或压力以及暴露的时间在ISO6134标准中给出。外观及物理性能因暴露而产生变化的允许程度应在有关软管标准中说明(见3.1 中注)。

注2 此项试验通常用以测量软管内衬层起泡或崩花(米花状)的趋势，即部分内衬层碎裂并脱离。

对软管组合件，检验软管是否有失效或接头端部与软管之间泄露，并记录试验报告。

4. 2 设备

参见图2，将两个带有连接试样用的适当连接头的歧管在同一平面上相互平行放置，彼此相距约1m 。将规定压力的干饱和蒸汽通过一个歧管供应给试样，该歧管装配有一个压力调节阅、一个记录仪表和一个相应的指示仪表。另一个歧管与阻汽排水器相连。在每一个歧管的每个开孔处都装配有关闭阀。

如果为安全起见，而将设备封闭在一个外罩中，那么，在这种外罩内距软管外表面25 mm 处所测得环境温度不应高于室温11 ℃以上。

4. 3 试样

试样应为符合图2 所规定的一段适当长度的软管或装配有推荐或规定的接头的软管组合件样品。

4. 4 程序

将试样安装在设备上，并在软管上有一个低于歧管处软管平面100 mm-400mm的下垂。使软管承受规定的内部蒸汽条件。20 h 后，在1 min 内排净软管内蒸汽，使软管冷却到室温，保持4h 。在规定的期间重复这一过程，直至出现失效为止。

暴露到规定的时间之后，释放试样中的压力，将其从设备上取下，使其冷却，并在环境条件下停放不少于16 h ，不多于100 h 。

然后，目视检查试样，并进行规定的物理性能测定;同时在另一段未经试验的软管上测定相同的物理性能。如果有规定，试验应继续进行，直到软管出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。对于软管组合件，如果相关的产品标准有爆破压力的规定，应从试验装置上取下完整的软管组合析进行试验。

如果这样规定，试验应继续进行，直到软管或软管组合件失效，出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。应在相关的软管产品标准中规定的判据。

通常，在试验开始，紧固软管接头，接头和管体之间初始微有的泄露消失是允许的，除非软管产品标准明确的禁止。一旦紧固软管接头，泄露消失，开始试验，但是随后又有泄露，需要继续紧固软管接头是不允许的，如果又发生泄露，则认为软管组合件失效试验。

4. 5 试验报告

试验报告应包括下列内容:

a) 所试软管或软管组合件包括接头的全称;

b) 本标准及试验方法的编号，即GB/T 18425 B 法;

c) 规定试验判据或其详细说明的有关标准的编号;

d) 试样试验后的外观评价;

e) 有关标准所规定的物理性能试验结果;

f) 如果连续试验，直至试样失效，记录失效的时间；

g) 有关标准规定的其他结果表示法;

h）其他特殊的观测结果。

5 C法:垂直安装的曲挠试验法

5. 1 原理

将一段垂直安装的软管或装配推荐或规定的接头的软管组合件在通入饱和蒸汽的同时反复曲挠。

此项试验通常在规定的时间(小时数)内进行，试验过程中软管应无失效。然后可对软管进行外观检查或试验，看其是否符合规定的状态。

注: 每种不同型号的软管的蒸汽温度或压力以及暴露的时间在ISO6134标准中给出。。外观及物理性能因暴露而产生变化的允许程度应在有关软管标准中说明(见3.1 中注)。

对软管组合件，检验软管是否有失效或接头端部与软管之间泄露，并记录试验报告。

5.2 设备

参见图3，将两个带有安装试样用的适当连接头的水平蒸汽歧管一上一下隔开安装，使其中一个歧管在试验过程中能垂直移动315 mm 的距离。将规定压力的干饱和蒸汽通过上歧管供应给试样，该歧管装配有一个压力调节阀、一个记录仪表和几个相应的指示仪表。下歧管与阻汽排水阀相连接。每个歧管的每个开孔处都有一个关闭阀。

如果为安全起见而将设备封闭在一个外罩内，那么，在这种外罩内距软管外表面25 mm 处所测得环境温度不应高于室温ll ℃ 以上。

5.3 试样

试样应为一段软管或装配推荐或规定的接头的软管组合件样品，切取长度应为，当在上下两个歧管之间以其最大间距安装时，软管会形成内径(图3 中的d) 为软管内径10 倍的环。

5.4 程序

将试样安装在上下两个歧管之间，当两个歧管彼此处于最大距离时，形成一个内径10 倍于软管内径的环。在规定时间内，以规定的压力连续供给蒸汽。在暴露期间，以315 mm 的行程上下移动其中一个歧管，使试样以0.1 Hz 的速率曲挠。如果需要，环的上部可以用一根悬挂的钢丝或绳索吊住。

暴露到规定的时间之后，释放试样中的压力，将其从设备上取下，使其冷却，并在环境条件下停放不少于16 h ，不多于100 h 。

然后，目视检查试样，并进行规定的物理性能测定;同时在另一段未经试验的软管上测定相同的物理性能。如果有规定，试验应继续进行，直到软管出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。对于软管组合件，如果相关的产品标准有爆破压力的规定，应从试验装置上取下完整的软管组合析进行试验。

如果这样规定，试验应继续进行，直到软管或软管组合件失效，出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。应在相关的软管产品标准中规定的判据。

通常，在试验开始，紧固软管接头，接头和管体之间初始微有的泄露消失是允许的，除非软管产品标准明确的禁止。一旦紧固软管接头，泄露消失，开始试验，但是随后又有泄露，需要继续紧固软管接头是不允许的，如果又发生泄露，则认为软管组合件失效试验。

5.5 试验报告

试验报告应包括下列内容:

a) 所试软管或软管组合件包括接头的全称;

b) 本标准及试验方法的编号，即GB/T 18425 C 法;

c) 规定试验判据或其详细说明的有关标准的编号;

d) 试样试验后的外观评价;

e) 有关标准所规定的物理性能试验结果;

f) 如果连续试验，直至试样失效，记录失效的时间；

g) 有关标准规定的其他结果表示法;

h）其他特殊的观测结果。

6 D 法:水平安装曲挠试验法

6.1 原理

一段水平安装的软管或软管组合件，于通入饱和蒸汽的同时在预定周期内承受交替的曲挠。可试验的软管最大内径为50 mm 。

软管和软管组合件按时控周期承受与水平状态停顿交替的曲挠。选择这种状态是为了在精确模拟正常的工业使用条件的实验条件下评价软管的使用性能。这样一种状态在相反的方向上产生三个弯曲:

第一个弯曲，在进汽接头附近;

第二个弯曲，在环的底部;

第三个弯曲，在出汽接头附近。

用此三个反向弯曲检查整个软管结构的性能。从水平状态和底部弯曲这两种状态可以断定:偶尔有冷凝水存在，这可使软管在正常工业使用条件进行试验。

试验设备可使软管自由地进行其结构允许的弯曲。从试验中对规定的弯曲半径的测量可以评价软管在试验过程中保持的曲挠性或逐渐降解。

注: 每种不同型号的软管的蒸汽温度或压力以及暴露的时间在ISO6134标准中给出。外观及物理性能因暴露而产生变化的允许程度应在有关软管标准中说明(见3. 1 中注)。

对软管组合件，检验软管是否有失效或接头端部与软管之间泄露，并记录试验报告。

6.2 设备

参见图4，试验设备应能安装一根或几根软管而使用同一蒸汽供应管线。这种设备仅可用于内径不大于50 mm 的软管。

软管一端是固定的，另一端则能自动时控往复水平运动。可调的行程使得在试验开始时就能按规定调节最小弯曲半径。

试验过程中，保持恒定供应蒸汽并且通过压力记录仪恰当排水控制蒸汽供应环路。

6. 3 试样

试样应为一段软管或装配推荐或规定的接头的软管组合件样品，所有内径规格的试样长度均应为2m 。

6.4 程序

将试样安装在试验设备上，调节水平位移，使试样弯曲到其最小弯曲半径。

除非在软管标准中另有规定，试验周期通常应为4 h ，安排如下:

静态水平状态-- 3 h 15 min;

以0.33 Hz 曲挠--0 h 45 min 。

测量原试样的最小弯曲半径，在试验过程中每一试验周期检查一次弯曲半径值。

暴露到ISO6143规定的时间之后，释放试样中的压力，将其从设备上取下，将其冷却，并在环境条件下停放不少于16 h ，不多于100 h 。

然后，目视检查试样，并进行规定的物理性能测定;同时在另一段未经试验的软管和软管组合件上测定相同的物理性能。如果有规定，试验应继续进行，直到软管出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。对于软管组合件，如果相关的产品标准有爆破压力的规定，应从试验装置上取下完整的软管组合析进行试验。

如果这样规定，试验应继续进行，直到软管或软管组合件失效，出现根据规定的判据所示的失效，并记录失效的时间。应在相关的软管产品标准中规定的判据。

通常，在试验开始，紧固软管接头，接头和管体之间初始微有的泄露消失是允许的，除非软管产品标准明确的禁止。一旦紧固软管接头，泄露消失，开始试验，但是随后又有泄露，需要继续紧固软管接头是不允许的，如果又发生泄露，则认为软管组合件失效试验。

6.5 试验报告

试验报告应包括下列内容:

a) 所试软管或软管组合件包括接头的全称;

b) 本标准及试验方法的编号，即GB/T 18425 D 法;

c) 规定试验判据或其详细说明的有关标准的编号;

d) 试样试验后的外观评价;

e) 有关标准所规定的物理性能试验结果;

f) 如果连续试验，直至试样失效，记录失效的时间；

g) 有关标准规定的其他结果表示法;

h）其他特殊的观测结果。

_________________________________