ICS 61.060

Y78

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

胶鞋 有机锡化合物含量试验方法

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会（SAS/TC35/SC9）归口。

本标准起草单位： 厦门中迅德检测技术有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、泉州鑫泰鞋材有限公司、泉州标准化协会、晋江质检局、福建省检验检疫局、莆田市进出口检验检疫局、东莞恒宇仪器有限公司

本标准主要起草人

胶鞋 有机锡化合物含量试验方法

警告1：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

警告2：本标准的某些步骤中使用或生成的物质和废料可能对当地的环境有所损害。应制定适当的安全操作和使用后安全处理的有关文件。

范围

本标准规定了胶鞋中8种有机锡化合物的气相色谱-质谱法的测定方法。

本标准适用于胶鞋材料中8种有机锡化合物含量的检测。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

原理

以环庚三烯酚酮为络合剂，在酸性条件下，胶鞋材料中的有机锡化合物经甲醇和乙醇混合溶剂超声波萃取后，以四乙基硼酸钠为衍生试剂、正已烷为萃取剂，对萃取液中的有机锡化合物直接萃取衍生化。反应后的衍生物用气相色谱-质谱联用仪（GC/MSD）测定，内标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，所用试剂均为分析纯，水为GB/T6682规定的一级水。

冰醋酸。

醋酸钠。

乙醇。

甲醇（分析纯）。

甲醇（色谱纯）。

甲醇+乙醇（体积比4：1）：将甲醇（4.4）和乙醇按体积比4：1配制。

四氢呋喃。

正已烷。

1 mol/L pH=4.5醋酸-醋酸钠缓冲溶液：称取82g醋酸钠于1000 mL的烧杯中，加入250 mL纯水，完全溶解，转移至1000 mL容量瓶中，使用冰醋酸调节pH值至4.5±0.1并用纯水定容至刻度，摇匀。

注：冰箱中10 ℃下保存，有效期为3个月。

0.2g/mL四乙基硼酸钠溶液：在隔绝空气条件（在氮气保护下），称取2g四乙基硼酸钠（NaBET4）于10mL棕色容量瓶中，用四氢呋喃溶解，定容。

注：此溶液-18±4 ℃下保存，有效期3个月。

0.005g/mL环庚三烯酚酮溶液：称取0.5 g环庚三烯酚酮至100 mL烧杯中，加入约50 mL甲醇（4.4）溶液，完全溶解，转移至100 mL容量瓶中，用甲醇（4.4）定容至刻度，摇匀。

此溶液4±2 ℃下保存，有效期1个月。

标准物质及内标物见（附录A）

有机锡化合物混合标准工作溶液：准确称量适用的有机锡标准物质，用甲醇（4.5）配制成所需要的标准浓度，也可以购买市售的有证混合标准溶液。

内标液：准确称取适量内标物用甲醇（4.5）配制成所需浓度的内标物溶液。

针式过滤器：0.45μm有机滤膜。

样品瓶：40 mL，PTFE/Silica瓶垫，密封性好。

顶空瓶：50 mL，PTFE/Silica瓶垫，密封性好。

仪器和设备

气相色谱-质谱联用仪：EI源。

超声波发生器：功率200W以上，带有温控器。

垂直振荡器：转速可以设定325r/min.。

分析天平：精确到0.1mg。

移液枪：体积可调，50-250 μL，200-1000 μL，1-10 mL。

pH计。

样品制备

胶鞋的鞋面、鞋里、鞋底材料分开进行试验，各类材料取约5g代表性样品，将其制成粒径为2~3mm，混匀。

分析步骤

萃取

准确称取1 g剪碎后的样品，精确至0.001g，置于样品瓶，准确移取20 mL 甲醇+乙醇（体积比4:1）溶液和1 mL环庚三烯酚酮溶液，旋紧瓶盖，置于60℃超声波中超声60 min，功率设定为200W。待样品瓶冷却至室温后准确移取10 mL萃取液于50 mL顶空瓶中，作为样液供衍生用。

衍生与液液萃取

在10 mL萃取液中加入8 mL醋酸-醋酸钠缓冲溶液，0.2mL内标液，0.2mL 0.2g/mL NaBEt4溶液，密封后置于垂直振荡器上以325r/min.速度振荡30 min。开起瓶盖，准确加入5 mL正已烷，密封后置于垂直振荡器上以325 r/min速度振荡30 min。

静置分层取约1 mL上层溶液于进样瓶中待测。

有机锡化合物标准工作液溶的制备

准确吸收适量的有机锡化合物混合标准工作溶液（4.13）至顶空瓶中，并加入10mL的甲醇+乙醇（4.6），然后随同样液按7.2衍生化与液淮萃取。

测定

参考气相色谱-质谱条件

由于测试结果与所使用的仪器和条件有关，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。采用下列参数已证明对测试是合适的。

色谱柱：30m×0.25mm×0.25μm,DB-5MS石英毛细管柱或相当者；

色谱柱升温程序：起始温度70℃保持1min；以10℃/min升温至150℃；以20℃/min升温至320℃；

进样口温度：280℃；

传输线温度：320℃；

离子源温度：280℃；

载气：氦气，柱流量1.0mL/min；

电离方式：EI；

电离能量：70eV；

质量扫描范围：50amu～450amu；

测定方式：选择离子监测方式；

进样方式：不分流进样，1.0min后开阀；

溶剂延迟：4min

进样量：1μL。

气相色谱-质谱定性及定量分析

取试液和经衍生后的有机锡化合物混合标准溶液按7.4.1条件进行分析，根据色谱峰的保留时间并结合有机锡化合物的定性离子（参见附录A）进行定性；以定量离子用内标法定量。

空白试验

随同试样进行空白试验

结果计算

样品中有机锡化合物含量由式（1）计算：

(1)

式中：

X   试样中有机锡化合物含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

C   由标准曲线而得的样液中有机锡化合物浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V   样品最终定容体积，单位为毫升（mL)；

V1  加入萃取液和络合剂的总体积，单位为毫升（mL)；

V2  转移的萃取液的体积，单位为毫升（mL)。

m   样品的称样质量，单位为g

测定低限、回收率

测定低限

本方法的检出限为0.1mg/kg。

精密度

本方法空白加标回收率：加标浓度为1μg/mL～10μg/mL时，回收率为90%-110%之间。

试验报告

试验报告应包括以下内容：

a) 本标准的编号和名称；

b) 测试样品的详细说明；

c) 试样中有机锡化合物的含量，mg/kg；

d) 与规定的分析步骤的差异；

e) 试验人员、日期。

（资料性附录）
8种有机锡化合物及内标物的中文名、CAS NO.和定性/定量离子

18种有机锡化合物及内标物的中文名、CAS NO.和定性/定量离子

| 取代基类型 | 中文名 | 简称 | CAS No. | 定性/定量离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一元取代基 | 丁基三氯化锡 | MBT | 1118-46-3 | 235/233 179/177 151/149 |
|  | 三氯一辛基锡化合物 | MOT | 3091-25-6 | 291/289 179/177 151/149 |
|  | 三氯一庚基锡化合物（内标） | MHT | 59244-47-7 | 277/275 179/177 151/149 |
| 二元取代基 | 二氯二丁基锡化合物 | DBT | 683-18-1 | 263/261 179/177 151/149 |
|  | 二辛基二氯化锡 | DOT | 3542-36-7 | 375/373 263/261 151/149 |
|  | 二庚基二氯化锡（内标） | DHT | 74340-12-8 | 347/345 249/247 151/149 |
| 三元取代基 | 氯代三丁基锡化合物 | TBT | 1461-22-9 | 291/289 179/177 151/149 |
|  | 一氯三苯基锡化合物 | TPhT | 639-58-7 | 351/349 197/195 |
|  | 氯化三环己基锡化合物 | TCyT | 3091-32-5 | 233/231 315/313 369/367 |
|  | 氯化三丙基锡化合物（内标） | TPT | 2279-76-7 | 249/247 235/233 193/191 |
| 四元取代基 | 四正丁基锡化合物 | TTBT | 1461-25-2 | 291/289 235/233 179/177 |
|  | 四正丙基锡（内标） | TTPT | 2176-98-9 | 249/247 165/163 207/205 |

（资料性附录）
8种有机锡化合物及内标物选择离子色谱图及保留时间

8种有机锡化合物及内标物选择离子色谱图

8种有机锡化合物及内标物保留时间

| 序号 | 化合物名称 | 缩写 | 保留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁基三氯化锡 | MBT | 7.636 |
| 2 | 氯化三丙基锡化合物（内标） | TPT | 8.535 |
| 3 | 四正丙基锡（内标） | TTPT | 9.463 |
| 4 | 二氯二丁基锡化合物 | DBT | 9.754 |
| 5 | 三氯一庚基锡化合物（内标） | MHT | 11.089 |
| 6 | 氯代三丁基锡化合物 | TBT | 11.204 |
| 7 | 三氯一辛基锡化合物 | MOT | 11.898 |
| 8 | 四正丁基锡化合物 | TTBT | 12.236 |
| 9 | 二庚基二氯化锡（内标） | DHT | 13.913 |
| 10 | 二辛基二氯化锡 | DOT | 14.892 |
| 11 | 一氯三苯基锡化合物 | TPhT | 16.059 |
| 12 | 氯化三环己基锡化合物 | TCyT | 16.052 |

_________________________________