ICS 83.140.50

G43

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T ×××××—××××

遇油遇水自膨胀封隔器

Self energize packer

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（SAC/TC35/SC3）归口。

- 本标准负责起草单位：濮阳市博德石油设备有限公司。

- 本标准参加起草单位：西北橡胶塑料研究设计院有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司、咸阳海龙密封复合材料有限公司。

- 本标准主要起草人: 。

遇油遇水自膨胀封隔器

- 范围

本标准规定了遇油遇水自膨胀封隔器（简称自膨胀封隔器，缩写ZPF）的术语定义、结构、代号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于油、气、水井完井、堵漏作业用遇油遇水自膨胀封隔器的制造与检验

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009  硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定

GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1690-2010  硫化橡胶或热塑性橡胶  耐液体试验方法

GB/T 3512-2014  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

JJF1108-2003 石油钻具接头螺纹工作量规、圆螺纹套管工作量规和油管螺纹工作量规校准规范

SY/T 5106-1998 油气田用封隔器通用技术标准

HG/T 2702-2014 油气田用扩张(KZ)式封隔器胶筒

SY/T 6222-1996 套管外封隔器

GB/T 20739-2006  橡胶制品 贮存指南

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

体积膨胀率

封隔器用硫化胶试样（试样分硫化试片和硫化圆柱体）在规定的时间和规定的介质内浸泡后的体积与浸泡前的体积百分比。

突出

封隔器密封件在密封环形空间的过程中，若肩部被挤入环形空间的现象。

- 结构、代号

  - 结构

    - 橡胶直接硫化到中心管上的自膨胀封隔器结构示意图见图1。

说明：

L——自膨胀封隔器总长；L1——胶筒总长；D——自膨胀封隔器外径；D1———中心管外径。

1——套管接箍；2——护环；3——胶筒；4——中心管。

自膨胀封隔器结构示意图（橡胶直接硫化到中心管上）

    - 硫化胶筒套装固定在中心管上的自膨胀封隔器结构示意图见图2。

说明：

L——自膨胀封隔器总长；L1——胶筒总长；D——自膨胀封隔器外径；D1——中心管外径。

1——套管接箍；2——前护环；3——胶筒；4——隔环；5后护环；6变径接箍；7中心管。

自膨胀封隔器结构示意图（成品胶筒套装固定在中心管上）

  - 代号

胶筒代号由代表结构的字母和五组数字组成，字母为ZPZ,代表自膨胀封隔器；五组数字分别代表套管规格、胶筒的最大外径、封隔器钢体最大外径、最高工作温度和最大工作压差，数字之间用“—”隔开。示例如下：

示例：

ZPF

额定工作温度和额定工作压差

封隔器钢体最大外径

胶筒最大外径

套管规格

遇油遇水自膨胀封隔器

- 要求

  - 橡胶材料

    - 遇油遇水膨胀橡胶材料物理机械性能要求及试验方法应符合表1的规定。

遇油遇水自膨胀封隔器胶筒橡胶材料物理机械性能要求及试验方法

| 序号 | 项目 |  | 遇油 | 遇水 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度，邵尔A |  | 65±5 | 70±5 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 拉伸强度，MPa，最小 |  | 15 | 3 | GB/T 528-2009，1型试样 |
| 3 | 拉伸伸长率，%，最小 |  | 300 | 350 |  |
| 4 | 体积膨胀率% | 原油140℃±5℃×48h | ≥200 |  | GB/T 1690-2006、试样为φ20×20的圆柱体3个， |
|  |  | -10#柴油140℃×48h | ≥350 |  |  |
|  |  | 20%柴油＋80%水 140℃×48h | ≥350 |  |  |
|  |  | 自来水23℃±2℃×48h |  | ≥200 |  |
|  |  | 自来水80℃±2℃×48h |  | ≥300 |  |
|  |  | 2%盐水23℃±2℃×48h |  | ≥120 |  |
|  |  | 2%盐水23℃±2℃×168h |  | ≥200 |  |
| 5 | 热空气老化 | 150℃×24h 拉伸强度变化率，% | -30 | -15 | GB/T 3512-2014 |
|  |  | 150℃×24h硬度（邵尔A）变化率，% | +25 | +15 |  |
| 6 | 耐盐酸 | 10%盐酸23℃×24h |  |  | GB/T 1690-2006 |
|  |  | ① 硬度（邵尔A）变化率 | ±4 | ±15 |  |
|  |  | ② 拉伸强度变化率，% | ±13 | ±12 |  |
|  |  | ③ 拉断伸长率变化率，% | ±4 | ±5 |  |
|  |  | 20%盐酸23℃±2℃×24h |  |  |  |
|  |  | ① 硬度（邵尔A）变化率 | ±4 | ±15 |  |
|  |  | ② 拉伸强度变化率，% | ±13 | ±12 |  |
|  |  | ③ 拉断伸长率变化率，% | ±4 | ±5 |  |

  - 自膨胀封隔器基本参数

自膨胀封隔器基本参数

| 自膨胀封隔器 代号 | D2 mm | D1 mm | D3 mm | 适用井径mm |  | 连接螺纹 |  | 最大井径时膨胀率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 | 上段内螺纹 | 下段外螺纹 |  |
| ZPF73-102-104 | 73(2 7/8”) | 102 | 104 | 114 | 127 | 2 7/8 | 2 7/8 | 213 |
| ZPF89-116-118 | 89(3 1/2”) | 116 | 118 | 127 | 140 | 3 1/2 | 3 1/2 | 211 |
| ZPF102-134-136 | 102(4”) | 134 | 136 | 140 | 160 | 4 | 4 | 212 |
| ZPF114-148-150 | 114(4 1/2”) | 148 | 150 | 160 | 178 | 4 1/2LCSG | 4 1/2CSG | 210 |
| ZPF127-162-164 | 127(5”) | 162 | 164 | 178 | 190 | 5 LCSG | 5 CSG | 197 |
| ZPF140-200-202 | 140(5 1/2”) | 200 | 202 | 220 | 245 | 5 1/2 LCSG | 5 1/2 CSG | 198 |
| ZPF152-200-202 | 152(6”) | 200 | 202 | 220 | 245 | 6LCSG | 6CSG | 259 |
| ZPF168-206-208 | 168(6 5/8”) | 206 | 208 | 220 | 245 | 6 5/8 LCSG | 6 5/8 CSG | 224 |
| ZPF178-210-212 | 178(7”) | 210 | 212 | 220 | 245 | 7 LCSG | 7 CSG | 228 |
| ZPF194-230-232 | 194 (7 5/8”) | 230 | 232 | 245 | 260 | 7 5/8 LCSG | 7 5/8 CSG | 196 |
| ZPF216-259-261 | 219(8 5/8”) | 259 | 261 | 275 | 295 | 8 5/8 LCSG | 8 5/8 CSG | 204 |
| ZPF245-285-287 | 245(9 5/8”) | 285 | 287 | 295 | 324 | 9 5/8 LCSG | 9 5/8 CSG | 212 |

  - 外观质量

    - 自膨胀封隔器胶筒表面高低不超过2mm，且不允许有裂纹、裂口，橡胶材料不得高于两端护碗。

    - 自膨胀封隔器胶筒的外观质量在不影响承压使用的前提下，允许有轻微的杂质、气泡、接头痕迹及缺胶等缺陷，但必须分别符合表3的规定。

封隔器胶筒外观要求

| 缺陷名称 | 缺陷要求 |
| --- | --- |
| 杂质 | 长度不大于4mm、宽度不大于2mm、高度或深度不大于1mm，在1000mm2面积内，不多于4处 |
| 气泡 | 长度不大于2mm、高度或深度不大于1mm，在1000mm2面积内，不多于5处 |
| 接头痕迹 | 表面接头痕迹深度不大于1mm、宽度不大于2mm，长度不限 |

  - 密封性能

按附录A进行试验，试验过程中不应有泄漏。

- 检验规则

  - 橡胶材料

    - 同班同机台生产的不多于10辊为一批。

    - 每批混炼胶随机抽取一辊，按照表1要求逐批进行全项检验。当检验结果有一项不合格时，应取双倍试样进行复检，若复检仍不合格时，允许对混炼胶修炼一次，修炼后应进行全项检验，若其中仍有一项不合格时，则该批混炼胶不合格，同时应对未检验的混炼胶逐辊进行全项检验，直到稳定合格后，方可恢复正常检验。

  - 成品性能

    - 封隔器以不多于100支为一批，每批随机抽检一件。

    - 试样与入试验井管柱（可用立式套管为试验装置）连接，遇油自膨胀封隔器胶筒长在120℃±2℃ -10#柴油中连续浸泡360小时后，给封隔器一端加液压20±1MPa，稳定4小时无渗漏，再从另一端加液压20±1MPa无渗漏为合格；遇水自膨胀封隔器在80℃±2℃清水中连续浸泡480小时后，给封隔器一端加液压20±1MPa，稳定4小时无渗漏，再从另一端加液压20±1MPa无渗漏为合格。

  - 成品外观

应逐支检验

  - 成品尺寸

应逐支计量

- 标志、包装、运输及储存

  - 标志

在产品上端钢体表面上打印标记，注明产品型号、产品编号、制造厂代号及制造日期。

封隔件注明代号、编号、生产日期。

在产品包装箱上标注产品名称、代号、产品编号、生产厂名、厂址、生产日期、执行标准。

  - 包装

产品采用木箱包装，钢体部分用弧形木块支起，防止封隔器胶筒部分承受重力挤压变形。产品两端细纹部分安装护丝。随箱附带包装箱清单、使用说明书及产品合格证

  - 运输

产品在装卸和运输过程中严禁磕碰，避免雨淋、日晒。

  - 储存

封隔器橡胶件硫化过程中严禁接触水、蒸气及各种油类。硫化后出炉或出模具即马上在表面涂上一层防护层。冷却后立即用塑料布包装，严禁橡胶件磕碰，避免接触水、空气、酸、碱、油等。

产品应按GB/T 20739-2006的要求进行贮存。

- （规范性附录）
自膨胀封隔器成品性能试验方法

  - 试验仪器及装备

    - 压力表，精度为1.5级，量程根据试验压力选择。

    - 卡尺、卡钳、钢板尺及卷尺。

    - 可加热的立式7”试压套管（内径φ160.5mm）、电动试压泵。

  - 试样

密封面长2m的自膨胀封隔器1套，代号：ZPF114-148-150（与7”试压套管对应）。封隔器两端加扶正器，中心管两端封堵。

  - 试验条件

    - 测量并记录封隔器总长、胶筒（密封面）总长、各部位外径等。

    - 试验前，试样应在室温(18-28℃)下停放4h以上。

    - 若试验遇油自膨胀封隔器，则在7”试压套管内充满-10号柴油，若试验遇水自膨胀封隔器，则试验介质为清水。

    - 把试样放入试压套管内并锚定好封隔器。

  - 试验程序

    - 升温

对于遇油自膨胀封隔器，设定温度120℃±2℃，升温到120℃开始计时，恒温360h；对于遇水自膨胀封隔器，试验温度为80℃±2℃，恒温480h。

    - 耐压密封性能试验

      - 下压放空，打上压至20MPa±1MPa，稳压4h，压力不降（允许略有波动）合格。

      - 放掉上压至零，并打开上阀门，打下压至20MPa±1MPa，稳压4h，压力不降（允许略有波动）合格。

      - 上、下压各试压一次，不渗不漏则判定为合格产品。

_________________________________