遇油遇水自膨胀封隔器(征求意见稿)

编制说明

濮阳市博德石油设备有限公司

## 遇油遇水自膨胀封隔器(征求意见稿)

编制说明

一、工作简况

1 任务来源

根据中国石油和化学工业联合会[2013]   号关于编制《遇油遇水自膨胀封隔器》行业标准任务，该标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会归口，主要起草单位濮阳市博德石油设备有限公司、西北橡胶塑料研究设计院等。

2 标准编制过程

2.1 成立标准起草小组及征求意见稿的编制

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会秘书处于2013年6月密标委秘字（2013）9号文，向负责起草单位濮阳市博德石油设备有限公司下达了该项标准编写任务，并提出了计划实施的要求，负责起草单位接到标准编写任务后，在全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会的计划安排下，于2013年11月5～10日在四川省成都召开的“全国橡标委密封制品分技术委员会第六届第一次全体会议暨标准审查会”上成立了该修订标准的起草工作组。

该标准的负责起草单位为濮阳市博德石油设备有限公司，濮阳市博德石油设备有限公司是集遇油遇水自膨胀封隔器的设计、生产、销售、现场服务一条龙的专业厂家，具有多年的实践经验，负责起草人自1980年起就开始从事油气田、煤气田、页岩气田用扩张(KZ)式封隔器胶筒的设计研究及推广应用等工作，至今已三十余年，期间曾多次获得华北石油管理局科技进步奖，是华北石油管理局《扩张(KZ)式封隔器胶筒》科研项目的项目长，第一主要完成人（有获奖证书）。遇油自膨胀橡胶与遇水自膨胀橡胶是胶种和配方完全不同的两个配方，把这两种胶料分别直接包裹到中心管上硫化或硫化成胶筒套装固定到中心管上制成自膨胀橡胶封隔器，适用于油井、气井、水井完井、堵水、堵漏、封隔地层等作业措施中。

参加单位有西北橡胶塑料研究设计院、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院、北京华德广研密封件有限公司。

2.2完成征求意见稿及征求意见

负责起草单位濮阳市博德石油设备有限公司于2015年初完成征求意见稿，经秘书处多次修改后，于2015年4月底发文在全体委员当中进行征求意见，同时该征求意见稿还在西北橡胶塑料研究设计院网站上进行了公开征集意见。

2.3 送审稿的编写

2.4报批稿的编写

二、标准的编制原则和确定的主要内容

1.编制本标准的目的和意义

2标准编制原则

三、主要试验及指标的确定

1.主要试验

遇油遇水自膨胀橡胶材料主要技术指标的验证情况见表1和表2。

样本来源：样本来自濮阳市博德石油设备有限公司和中石油华北油田分公司采油工程研究院。

表1  遇油自膨胀橡胶材料验证数据

| 项目 |  | 单位 | 内胶筒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 |
| 初始 性能 | 硬度邵尔A型 | 度 | 65±5 | 69 |  | 62 |  |
|  | 扯断强度 最小 | MPa | 15 | 16.7 |  | 10.5 | 7 |
|  | 拉断伸长率 最小 | % | 300 | 560 |  | 386 |  |
| 体积膨胀率 | 原油140℃±5℃×48h | % | ≥200 |  |  |  |  |
|  | -10#柴油140℃±5℃×48h | % | ≥350 |  |  | 392 |  |
|  | 20%-10#柴油＋80%自来水 140℃×48h | % | ≥350 |  |  |  |  |
| 热空气老化 | 150℃×24h 扯断强度变化率 | % | -30 |  |  | -20 |  |
|  | 150℃×24h硬度（邵尔A）变化率 | % | +25 |  |  | +20 |  |
| 耐盐酸 | 10%盐酸23℃×24h |  |  |  |  |  |  |
|  | - 硬度（邵尔A）变化率 | % | ±4 |  |  | +2 |  |
|  | ② 拉伸强度变化率 | % | ±13 |  |  | +10.6 |  |
|  | ③ 拉断伸长率变化率 | % | ±4 |  |  | -1.3 |  |
|  | 20%盐酸23℃±2℃×24h |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 硬度（邵尔A）变化率 | % | ±4 |  |  | +1 |  |
|  | ② 拉伸强度变化率 | % | ±13 |  |  | -3.7 |  |
|  | ③ 拉断伸长率变化率 | % | ±4 |  |  | +2.1 |  |

表2  遇水自膨胀橡胶材料验证数据

| 项目 |  | 单位 | 内胶筒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 |
| 初始 性能 | 硬度邵尔A型 | 度 | 75±5 | 80 | 79 | 80 | 72 |
|  | 扯断强度 最小 | MPa | 3 | 4.67 | 4.53 | 7 | 4.3 |
|  | 拉断伸长率 最小 | % | 400 | 690 | 720 | 479 | 506 |
| 体积膨胀率 | 自来水23℃±2℃×96h | % | ≥200 |  |  |  | 369 |
|  | 自来水80℃±2℃×96h | % | ≥300 |  |  |  | 440 |
|  | 2%盐水23℃±2℃×48h | % | ≥120 |  |  |  |  |
|  | 2%盐水23℃±2℃×168h | % | ≥200 |  |  |  |  |
|  | 泥浆23℃×168h | % | 250 |  |  |  |  |
| 热空气老化 | 150℃×24h 扯断强度变化率 | % | -15 | -14 | -13 | -10 | -12 |
|  | 150℃×24h硬度（邵尔A）变化率 | % | +15 | +14 | +15 | +15 | +15 |
| 54耐盐酸 | 10%盐酸23℃±2℃×24h |  |  |  |  |  |  |
|  | - 硬度（邵尔A）变化率 | % | ±15 | -11 |  | -13 | -12 |
|  | ② 拉伸强度变化率 | % | ±12 | -10 |  | -8.6 | -9 |
|  | ③ 拉断伸长率变化率 | % | ±5 | +3 |  | +5 | +4 |
|  | 20%盐酸23℃±2℃×24h |  |  |  |  |  |  |
|  | - 硬度（邵尔A）变化率 | % | ±15 | -12 |  | -14 |  |
|  | ② 拉伸强度变化率 | % | ±12 | -11 |  | 7.1 |  |
|  | ③ 拉断伸长率变化率 | % | ±5 | +4 |  | +1 |  |

2015/1/20