ICS 23.040.70

G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T 1186—××××/ISO 2398:2006

代替GB/T 1186-2007

压缩空气用织物增强橡胶软管  规范

Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air-Specification

（ISO 2398:2006,IDT）

(征求意见稿)

2007-××-××发布

2007-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 1186—2007《压缩空气用橡胶软管》。与GB/T 1186—2007相比主要技术变化如下：

——修改了范围（见第1章，2007版的）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——修改了软管的分类（见第4章，2007版的第章）；

——增加了“结构和材料”（见第5章）；

——修改了“软管内径的要求”（见6.1，2007版的5.1）；

——增加了“软管同心度的要求”（见6.2）；

——增加了“软管长度公差的要求”（见6.3）；

——增加了“软管胶料物理性能要求”（见7.1）；

——增加了“弯曲变形”（见7.2）。

本标准使用翻译法等同采用ISO 2398：2006《压缩空气用织物增强橡胶软管——规范》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 528-2009   硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定（ISO37：2005，IDT）;——GB/T 1690-2010  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法(ISO 1817:2005,MOD);

——GB/T 3512-2014  硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 (ISO 188:2011,IDT);

——GB/T 5563-2013  橡胶和塑性软管及软管组合件  静液压试验方法（ISO 1402：2009，IDT）;

——GB/T 7 528 -2011  橡胶和塑料软管及软管组合件 术语(ISO 8330：2007，IDT)；

——GB/T 9573-2013  橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法（ISO 4671：2007，IDT）;

——GB/T 9575-2013  橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差（ISO 1307：2006，IDT）;

——GB/T 14905-2009 橡胶和塑料软管 各层间粘合强度测定（ISO 8033：2006，IDT）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（SAC/TC 35/SC1）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人:

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 1186—1981、GB/T 1186—1992、GB/T 1186—2007。

# 压缩空气用织物增强橡胶软管  规范

警告:使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。

  - 范围

本标准规定了压缩空气用最大工作压力为2.5MPa和工作温度范围依据类别在-40℃～＋70℃之间的3种型别、3种级别和两种类别的橡胶软管的要求。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5564—2006  橡胶、塑性软管 低温曲挠试验（ISO 4672：1997，IDT）

GB/T 5565—2006 橡胶或塑料增强软管和非增强软管  弯曲试验（ISO 1746：1998，IDT）

GB/T 24134—2009  橡胶和塑料软管  静态条件下耐臭氧性能的评价（ISO 7326：2006，IDT）

ISO 37 硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定（Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties ）

ISO 188 硫化橡胶或热塑性橡胶-加速老化或耐热试验（Rubber, vulcanized or thermoplastic- Accelerated ageing and heat reslslance tests）

ISO 1307 橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差（Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters and tolerances on cut lengths）

ISO 1402 橡胶和塑性软管及软管组合件  静液压试验方法（Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing ）

ISO 1817  硫化橡胶-液体影响的测定（Rubber, vulcanized- Determination of the effects of liquids）

ISO 4671橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法（Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of measurement of dimensions）

ISO 8033  橡胶和塑料软管 层间粘合强度测定（Rubber and plastics hoses – Determination of adhesion between components）

ISO 8330  橡胶和塑料软管及软管组合件 术语（Rubber and plastics hoses and hose assemblles - Vocabulary）

  - 术语和定义

ISO 8330中界定的术语和定义适用于本文件。

  - 分类

根据设计压力，软管型别如下：

——1型：低压——设计最大工作压力为1.0MPa；

——2型：中压——设计最大工作压力为1.6MPa；

——3型：高压——设计最大工作压力为2.5MPa。

根据耐油性能，软管分为如下级别：

——A级：非耐油性能；

——B级：正常耐油性能；

——C级：良好耐油性能。

根据工作温度范围，以上型别和级别可再分为两个类别。

N-T类(常温)：软管工作温度范围为：-25ºC～+70ºC；

L-T类(低温)：软管工作温度范围为：-40ºC～+70ºC。

  - 结构和材料

软管应具有下列组成：

——橡胶内衬层；

——采用任何适当技术铺放的一层或多层天然的或合成的织物；

——橡胶外覆层。

内衬层和外覆层应具有均匀的厚度，同心度符合规定的最小厚度，不应有孔洞、砂眼和其他缺陷。

  - 尺寸和公差

6.1  内径

当按照ISO 4671进行测量时，软管的内径应符合表1的要求。

表1  最小内径和最大内径                     单位为毫米

| 软管规格 | 最小内径 | 最大内径 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 3.25 | 4.75 |
| 5 | 4.25 | 5.75 |
| 6.3 | 5.55 | 7.05 |
| 8 | 7.25 | 8.75 |
| 10 | 9.25 | 10.75 |
| 12.5 | 11.75 | 13.25 |
| 16 | 15.25 | 16.75 |
| 19 | 18.25 | 19.75 |
| 20 | 19.25 | 20.75 |
| 25 | 23.75 | 26.25 |
| 31.5 | 30.25 | 32.75 |
| 38 | 36.50 | 39.50 |
| 40 | 38.50 | 41.50 |
| 51 | 49.50 | 52.50 |
| 63 | 61.50 | 64.50 |
| 76 | 7 4.50 | 77.50 |
| 80 | 78.00 | 82.00 |
| 100 | 98.00 | 102.00 |
| 102 | 100.00 | 1 04.00 |

6.2同心度

按照ISO 4641测定时，外覆层外表面和内径之间总指示读数，内径小于76mm,（包括），不超过1.0mm, 内径大于76mm,不超过1.5mm,.

6.3长度公差

软管切割长度的公差应符合ISO 1307的规定,长度测量符合ISO 4671要求。

6.4内衬层和外覆层的最小厚度

当按照ISO 4641测定时，内衬层和外覆层的最小厚度应符合如下要求。

1型：内衬层1.0mm

外覆层1.5mm

2型：内衬层1.5mm

外覆层2.0mm

3型：内衬层2.0mm

外覆层2.5mm

  - 物理性能

7.1  混炼胶

当按照表2给出的方法测定时，内衬层和混炼胶的物理性能应符合表2所列的值。

试验所用试样应从软管上切取，或者从与生产软管硫化程度相同的2mm厚的硫化试片或上制取。

表2   混炼胶的物理性能

| 性能 | 单位 | 要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内衬层 | 外覆层 |  |
| 最小拉伸强度 | MPa | 7.0 | 7.0 | ISO 37(亚铃型试片) |
| 最小拉断伸长率 | % | 250 | 250 |  |
| 耐老化性能 |  |  |  |  |
| 拉伸强度变化（最大） | % | ±25 | ±25 | 按照ISO 188，空气老化箱方法，在100ºC±1 ºC下老化3天。 ISO 37(亚铃型试片) |
| 拉断伸长率变化（最大） | % | ±50 | ±50 |  |
| 耐液体性能 |  |  |  |  |
| 体积增大（A类） |  | N/A | N/A | 在ISO 1817中规定的3号油中在70ºC±2 ºC下浸泡72h后，用重量分析法测定。 |
| 体积增大（仅适用B类）（最大） | % | 115 不允许收缩 | N/A |  |
| 体积增大（仅适用C类）（最大） | % | 30 不允许收缩 | 75 不允许收缩 |  |

- 7.2成品

当按照表3测量时，成品软管的物理性能应符合表3规定的值。

- 表3 成品软管的物理性能

| 性能 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 验证压力 | 2.0 MPa (1型) | ISO 1402 |
|  | 3.2 MPa (2型) |  |
|  | 5.0 MPa (3型) |  |
| 最大工作压力下长度变化率 | 士5% | ISO 1402 |
| 最大工作压力下直径变化 | 士5% | ISO 1402 |
| 最小爆破压力 | 4.0 MPa （1型) | ISO 1402 |
|  | 6.4 MPa (2型) |  |
|  | 10.0 MPa (3型) |  |
| 层间粘合强度 | 2.0 kN/m （最小） | ISO 8033 |
| 耐臭氧性能 | 2倍放大观察无龟裂 | GB/T 24134—2009 |
|  |  | 方法 1 内径 25 mm及以下 |
|  |  | 方法 2 or 3 其它规格 |
| 23°C 弯曲变形 | TID不小于 0，8 | GB/T 5565—2006， 方法 A |
|  |  | 叫 |
| 低温曲挠性 | 在验证压力下，无龟裂。 | GB/T 5564—2006. 方法 B N- T类， 25°C ± 2 °C ； L- T 类， 40°C士2°C。 |

8  标志

软管应连续并耐久地标志至少以下内容:

  - 制造厂名称或标识；

  - 本标准号和出版年代号；

  - 软管的型别和级别；

  - 类别（如果是低温L-T）；

  - 内径；

  - 最大工作压力，MPa；

  - 制造日期,季(用1Q、2Q、3Q或4Q表示)和年（用四位数字表示）。

实例：MAN/GB/T 1186—****/2B/L-T/25mm/1.61MPa/4Q2006