- 国家标准《压缩空气用织物增强橡胶软管  规范》编制说明

- (征求意见稿)

一、任务来源

根据国标委综合[2014]89号文《关于下达2014年第二批国家标准制修订计划的通知》的要求，由我司负责修订国家标准《压缩空气用织物增强橡胶软管  规范》，项目编号为20142671-T-606，完成时间2015年。

二、标准起草单位及主要起草人

该标准的主要起草单位：山东省蓬莱市临阁橡塑制品有限公司、沈阳橡胶研究设计院。

该标准的主要起草人：

三、工作过程

（一）翻译，以及新旧版、国内外标准的对比

首先完成了对国际标准ISO 2398：2006《压缩空气用织物增强橡胶软管  规范》的翻译和校对工作。

然后与ISO 2398：1998版、GB/T 1186-2007版进行了对比。

GB/T 1186-2007版标准是修改采用ISO 2398：1998版国际标准，ISO 2398：1998版国际标准在2006年进行了修订，ISO 2398：2006与前一版相比，主要变动如下：

——修改了范围（见第1章，2007版的）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——修改了软管的分类（见第4章，2007版的第章）；

——增加了“结构和材料”（见第5章）；

——修改了“软管内径的要求”（见6.1，2007版的5.1）；

——增加了“软管同心度的要求”（见6.2）；

——增加了“软管长度公差的要求”（见6.3）；

——增加了“软管胶料物理性能要求”（见7.1）；

——增加了“弯曲变形”（见7.2）。

（二）本标准与国际标准一致性对应程度的整理

——GB/T 528-2009   硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定（ISO37：2005，IDT）;

——GB/T 1690-2010  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法(ISO 1817:2005,MOD);

——GB/T 3512-2014  硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 (ISO 188:2011,IDT);

——GB/T 5563-2013  橡胶和塑性软管及软管组合件  静液压试验方法（ISO 1402：2009，IDT）;

——GB/T 7 528 -2011  橡胶和塑料软管及软管组合件 术语(ISO 8330：2007，IDT)；

——GB/T 9573-2013  橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法（ISO 4671：2007，IDT）;

——GB/T 9575-2013  橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差（ISO 1307：2006，IDT）;

——GB/T 14905-2009 橡胶和塑料软管 各层间粘合强度测定（ISO 8033：2006，IDT）。

（三）压缩空气用橡胶软管概况及相关数据统计

通过翻译ISO 2398：2006《压缩空气用织物增强橡胶软管  规范》，以及ISO 2398：1998和ISO 2398：2006新旧版及国内外标准的对比，形成了GB/T 1186-xxxx《压缩空气用织物增强橡胶软管  规范》草案，以下为根据草案进行的相关试验数据。

∮25空气编织管实验数据

1)内径:25.5mm

2)同心度:0.3mm

3)外胶厚度:2.5mm

4)内胶厚度:2.0mm

5)拉伸强度:

内衬层强力:7.8Mpa、伸长320%

外衬层强力:11Mpa、伸长350%

6)加速老化:

拉伸强度变化率18%、拉断伸长率变化率-30%

7)耐液体性能:

2型1#油70℃×72小时,内衬层未收缩、体积增大5%

8)成品管物理性能:

工作压力长度变化率:-4%

直径变化率:+4.2%

9)最小爆破压力:7.2Mpa

10)层间粘合强度:2.2KN/m

11)耐臭氧:72小时2倍放大观察无龟裂

12)23℃弯曲:T/D=0.86

13)低温曲:-40℃无龟裂,满足验证压力无泄漏。

四、编写说明

1.本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

2.本标准为翻译法等同采用ISO 2398：2006《压缩空气用织物增强橡胶软管》。

五、 该标准与有关现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

六、该标准（征求意见稿）在制定过程中对分歧意见进行了协调。

七、建议该标准作为推荐性标准发布实施。

八、 标准水平评价

该标准是在征求了国内用户的要求、了解国内外产品水平的基础上编制而成。制定的标准、标准编写规范、技术要求和实验方法等同国际标准，同时方便用户使用。达到国内先进水平。

蓬莱市临阁橡塑制品有限公司

2015年9月15日