ICS 点击此处添加ICS号

G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

铠装输泥橡胶软管

Armoured rubber hoses for conveying dredging soil

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（SAC/TC35/SC1）归口。

本标准起草单位：江苏太平橡胶股份有限公司、中交广州航道局有限公司、沈阳橡胶研究设计院。

本标准主要起草人：

铠装输泥橡胶软管

- 范围

本标准规定了铠装输泥橡胶软管的结构、尺寸、要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于在环境温度-20C ～ +60C°内输送相对密度介于1.0～2.3的海水、淡水和淤泥、粘土、砂的混合物,尤其适用于输送珊瑚礁、砾石的橡胶软管。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 9867  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）

GB/T 231.1  金属布氏硬度试验方法

GB/T 3077  合金结构钢技术条件

GBT 229    金属材料  夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 3274  碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 5563  橡胶、塑料软管和软管组合件液压试验方法

GB/T 5567  橡胶、塑料软管和软管组合件耐真空性能的测定

GB/T 7528  橡胶和塑料软管及软管组合件  术语

GB/T 7759  硫化橡胶、热塑性橡胶  常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 7760  硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法

GB/T 7762  硫化橡胶或热塑性橡胶  耐臭氧龟裂  静态拉伸试验

GB/T 9124  钢制管法兰  技术条件

GB/T 9573  橡胶、塑料软管和软管组合件尺寸测量方法

GB/T 10541  近海停泊排吸油橡胶软管

GB/T 9576  橡胶和塑料软管及软管组合件  选择、贮存、使用和维护指南

GB/T 9577  橡胶、塑料软管和软管组合件标志、包装和运输规则

GB/T 14905  橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定

CCS  材料与焊接规范

- 术语和定义

GB/T 7528 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 铠装输泥橡胶软管

管内壁设置有耐磨环的橡胶软管。

  - 橡胶法兰rubber flange

由软管中的增强层、内衬层、外覆层材料构成的端部法兰式管接头，同时用钢板在法兰背后额外增强，与管体连接为一个整体。

  - 储备浮力reserve buoyancy

自浮管内腔充满输送介质或水面拖带时，其露出水面部分的体积对应的浮力。

  - 储备浮力损失 loss in reserve buoyancy

在使用过程中，因质量和体积变化引起的储备浮力的损失。

- 分类

  - 型别

铠装输泥橡胶软管按型别分为非漂浮型和漂浮型。

  - 类别

公称直径为500mm到1300mm的软管，依据其最大工作压力将软管分为8个类别，见表1。

- 类别

| 内径 mm | 最大工作压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 600 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 650 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 700 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 750 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 800 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 850 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 900 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 1000 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 1100 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | — |
| 1200 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | — | — |
| 1300 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | — | — |
| - “—”不适用。特殊要求的的最大工作压力由客户提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 材料和结构

  - 软管结构

非漂浮型铠装输泥橡胶软管由内衬层、镶嵌在内衬层中的耐磨环、增强层、外覆层和装配在软管两端的软管接头构成。

漂浮型铠装输泥橡胶软管由内衬层、镶嵌在内衬层中的耐磨环、增强层、内外覆层、漂浮层、外覆层和装配在软管两端的软管接头构成。

  - 软管接头

    - 软管接头应采用埋入式装配。

    - 除用户另有要求外，软管接头应采用法兰连接方式，在法兰背后应留有一定空间，以利于插入连接螺栓，并可使用机械工具拧紧螺栓上的螺母。

    - 软管接头若采用橡胶法兰，拧紧连接螺栓时，在不影响正常使用情况下，允许轻微变形。

    - 软管接头若以焊接方式加工制造，焊接质量应符合CCS材料与焊接规范。

    - 除用户另有要求外，软管接头材料应符合GB/T 3274的要求。

  - 耐磨环

5.3.1 耐磨环材料应符合GB/T 3077规定。

5.3.2 耐磨环应与软管保持同心。

- 尺寸和公差

  - 内径公差

按GB/T 9573 进行测量时，铠装输泥橡胶软管的内径应符合表2的要求。

- 内径公差

| 公称内径 | 实际内径 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 |
| 500 | 495 | 505 |
| 600 | 595 | 605 |
| 650 | 645 | 655 |
| 700 | 695 | 705 |
| 750 | 745 | 755 |
| 800 | 795 | 805 |
| 850 | 845 | 855 |
| 900 | 895 | 905 |
| 1000 | 995 | 1010 |
| 1100 | 1095 | 1110 |
| 1200 | 1195 | 1210 |
| 1300 | 1295 | 1310 |

  - 软管长度公差宜为±2%，用户有特殊规定的软管除外。

  - 软管接头法兰尺寸公差应符合GB/T 9124的规定。

  - 软管接头法兰平面度应不大于1mm。

  - 耐磨环内、外圆直径尺寸公差应为±4mm，厚度公差应为±1mm。

- 技术性能

  - 橡胶胶料

软管橡胶胶料性能应符合表3规定。试验应在模制的硫化试片或模制试样上进行，其硫化状态应与制造的软管相同。

- 橡胶胶料性能指标

| 项目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内衬层胶料 | 外覆层胶料 |  |
| 拉伸强度/MPa ≥ |  | 18 | 10 | GB/T528,试样Ⅰ型 |
| 拉断伸长率/% ≥ |  | 400 | 400 |  |
| 撕裂强度/（kN/m） ≥ |  | 60 | — | GB/T529,试样直角形有割口 |
| 旋转滚筒磨耗量 mm3 ≤ |  | 150 | — | GB/T9867 |
| 热空气老化 （70℃×72h） | 拉伸强度变化率 % | -25～25 | -25～25 | GB/T3512 |
|  | 扯断伸长率变化率 % | -30～+10 | -30～+10 |  |
| 耐臭氧老化 （臭氧浓度50pphm，伸长率20%，40℃×72h） |  | — | 2倍放大镜下 无龟裂 | GB/T7762 |

  - 耐磨环

    - 耐磨环的表面及内芯硬度应不小于HB350。

    - 按GB/T 229进行试验，耐磨环冲击功应不小于18J/cm2。

  - 漂浮材料

漂浮材料应为柔软闭孔发泡材料，其性能应符合表4规定。

- 漂浮材料性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度 g/cm3 ≤ | 0.13 | GB/T6343 |
| 吸水率 g/100cm2 ≤ | 6 | 附录 B |
| 压缩永久变形 % ≤ （压缩率25%，23°C×72h） | 35 | GB/T6669、方法C |

  - 产品性能

    - 静液压性能

      - 按GB/T5563进行试验，在设计工作压力和1.5倍最大工作压力下试验，应无渗漏、局部脱层等异常现象，其长度变化率应符合表5的规定。

- 静液压的长度变化率

| 试验压力 | 长度变化率 % |
| --- | --- |
| 最大工作压力 | 0～5 |
| 1.5倍最大工作压力 | 0～10 |

      - 按GB/T5563进行试验，软管最小爆破压力应不低于最大工作压力的3倍。

    - 耐真空性能

按GB/T5567方法B进行试验时，当真空度达到0.08MPa，保持10min，软管不应出现局部凹陷、塌瘪、起泡、耐磨钢环与内衬层分离等质量缺陷。

    - 弯曲

按GB/T10541-2013附录C进行测试，最小弯曲半径为公称内径的8倍，软管不应出现损坏或打折。

    - 漂浮

当充满输送介质的漂浮型铠装输泥橡胶软管浸泡在海水中时，软管最小储备浮力应为5%。

储备浮力Br（%)按公式(1)计算。选取储备浮力数值时，应考虑在使用过程中可能出现的质量变化和体积变化带来的储备浮力损失。

Br=mD−(mH+mW)mH+mW×100	(1)

Br ——软管储备浮力，单位为百分数（%）；

mD——软管完全浸入水中时排出水的质量的数值，包括内腔的水的质量，单位为千克（kg）；

mH——软管在空气中的质量的数值，单位为千克（kg）；

mW——软管内腔输送介质的质量的数值，单位为千克（kg）。

    - 拉伸性能

软管按附录C规定的方法进行空腔拉伸试验时，轴向最小拉伸负荷等于软管在额定压力下做静液压测试时，两端盲板承受轴向力的50%。最小拉伸负荷按公式(2)计算：

TS=0.5PπDi24	(2)

式中：

TS ——最小拉伸负荷，单位为牛（N）；

P ——额定压力，单位为兆帕（MPa）；

Di——自浮管实际内径，单位为毫米（mm）。

软管在拉伸试验过程中，不应出现负荷突变、结构损坏、异响等异常现象，在卸荷后自由停放8小时，其长度变化率应≤0.7 %。

    - 伸缩性能

当软管有伸缩性能要求时，其伸缩量应为-3%～+5%。

    - 粘合强度

      - 试验应在与软管同样工艺结构、同一工艺条件下的试样上进行，其硫化状态应与制造的软管相同。

      - 按GB/T14905方法测定，软管层间粘合强度从内衬层到漂浮材料层之间各层间粘合强度应不小于 6KN/m，从漂浮材料层到外覆层之间各层（含外覆层），层间粘合强度应不小于4KN/m。

      - 按GB/T14905方法测定，管接头金属与胶层之间的粘合强度应不小于10KN/m。

      - 按GB/T14905方法测定，耐磨环与内衬层间的粘合强度应不小于10KN/m。

    - 外观质量

铠装输泥橡胶软管内衬层耐磨环间表面应平整、无起泡、无气疤、无搭接缝，外覆层应无可见的缺陷，标志正确。

- 试验规则

铠装输泥橡胶软管的试验分为型式试验和常规试验。型式试验和常规试验应符合附录A的规定。

型式试验是为确认用特定方法生产的软管，其设计符合本标准要求而进行的试验。试验应最多每隔五年，或每当所使用的制造方法或材料发生变化时进行一次。试验应包括所有型别、类别的软管。

常规试验是在出厂前对每批成品软管所要求进行的试验。每小于100件产品作为一个批次。

- 试验报告

当用户要求时，制造商应提供每批软管的试验报告。

- 标志、包装、运输、贮存、使用和维护

  - 标志

铠装输泥橡胶软管的标志应永久性地标识在管体上，标志应包括以下内容：

- 生产厂家名称或标志；

- 本标准的编号或年号；

- 公称规格；

- “铠装”文字标识或字母标识；

- 最大工作压力；

- 生产日期。

  - 包装和运输

铠装输泥橡胶软管的包装和运输按GB/T 9577的规定进行。

  - 贮存、使用和维护

铠装输泥橡胶软管的贮存、使用和维护按GB/T 9576的规定进行。

- （规范性附录）
型式试验和常规试验

| 性 能 | 型式试验频次：在初次产品资格鉴定时；在初次合格鉴定和五年后产品变化的情况下 | 常规试验在库存或销售之前对每根成品胶管进行（除另有证明） | 常规试验 抽样频次 | 相关章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料试验 |  |  |  |  |
| 橡胶胶料拉伸性能 | X | X | 每批次一次 | 7.1 |
| 外覆层耐臭氧性能 | X | Xa | 特殊批次 | 7.1 |
| 内衬层耐磨试验 | X | Xa | 每批次一次 | 7.1 |
| 内衬层撕裂试验 | X | Xa | 每批次一次 | 7.1 |
| 耐磨环性能 | X | Xa | 每批次一次 | 7.2 |
| 成品试验 |  |  |  |  |
| 内径的测量 | X | X | 逐 件 | 6.1 |
| 长度的测量 | X | X | 逐 件 | 6.2 |
| 法兰的测量 | X | X | 逐 件 | 6.3 |
| 耐磨环硬度 | X | X | 每批次一次 | 7.2.1 |
| 冲击性能 | X | X | 每批次一次 | 7.2.2 |
| 液压性能 | X | Xa | 每批次一次 | 7.4.1.1 |
| 爆破试验 | X | N/A | Xa | 7.4.1.2 |
| 真空性能 | X | X | 每批次一次 | 7.4.2 |
| 弯曲试验 | X | Xa | 特殊批次 | 7.4.3 |
| 余量浮力检查 | X | X | 每批次一次 | 7.4.4 |
| 拉伸性能 | X | N/A | 特殊批次 | 7.4.5 |
| 层间粘合性能 | X | N/A | 每批次一次 | 7.4.7.2 |
| 管法兰接头与内衬层粘合强度 | X | N/A | 每批次一次 | 7.4.7.3 |
| 耐磨环与内衬层粘合强度 | X | N/A | 每批次一次 | 7.4.7.4 |
| 外观质量 | X | X | 逐 条 | 7.4.8 |
| 注：X=常规试验；N/A=不适用的试验 a 试验次数、生产验收试验由制造厂与用户商定 |  |  |  |  |

- （规范性附录）
吸水率试验方法

B.1  原理

漂浮型软管所用的浮体材料，通过测量试样在规定温度的水中浸泡一定的时间后质量的变化来测量其吸水性。

B.2  仪器

B.2.1 测量试样尺寸的仪器应符合GB/T 6342的要求。

B.2.2 天平  准确到0.01g。

B.3 试样

B.3.1 状态调节

聚乙烯泡沫在生产72h后方可用于试验，试验前应在温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%调节不少于16h。

B.4 试样的数量

不少于5块。

B.5 试验步骤

B.5.1 试验环境

温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。

B.5.2 试验方法

B.5.2.1 按GB/T 6342-1996测量试样尺寸，准确到0.1mm。

B.5.2.2 将试样放入（23±2）℃蒸馏水中，且浸入深度为水下50mm。经过10s后取出试样，用纱布擦去表面的水。在乙醇中浸泡10S，再次用纱布擦拭。放置60min后称量质量，准确到0.01g，此次测量的质量作为初始质量。

B.5.2.3 再次将试样浸入水中24h，按B.5.2.2操作，测其吸水后质量即为最终质量。

B.6 结果表示和计算

吸水量按式（1）计算，结果取5个测定结果的算术平均值。

| Ws | = | m1-m0 | ×100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S |  |

（1）

式中：

Ws ——吸水量，单位为克每100平方厘米（g/100cm2）；

m1 ——最终质量，单位为克（g）；

m0 ——初始质量，单位为克（g）；

S ——泡沫面积，单位为100厘米（100cm2）。

- （规范性附录）
拉伸试验方法

按照图C.1所示，在拉力试验机上进行空管拉伸试验，软管一端法兰固定，一端法兰连接液压缸，通过液压缸施加负荷进行拉伸，测量拉伸参数。

说明：

A——机架；

B——自浮管；

C——连接法兰；

D——液压缸；

E——控制系统；

F——数据采集装置。

图 C.1 拉伸试验