国家标准《日用压力锅橡胶密封圈》

（征求意见稿）

编 制 说 明

《日用压力锅橡胶密封圈》编制组

二0一六年三月

国家标准《日用压力锅橡胶密封圈》

征求意见稿编制说明

一、任务来源及计划要求

根据国家标准化管理委员会下达的2014年国家标准制修订计划（国标委综合〔2014〕88号），由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会归口，由浙江省质量检测科学研究院（原浙江省质量技术监督检测研究院）负责起草修订国家标准《日用压力锅橡胶密封圈》（计划编号：20142749-T-606），完成年限为2016年。

二、背景

1.概述

1.1 高压锅密封圈作为人们生活中常用必备的家庭餐饮用品，其质量的好坏对人们的健康和安全起着相当重要的作用。目前市场上制造压力锅橡胶圈的原材料大多采用硅橡胶，少部分采用丁腈胶和其它橡胶。密封圈是高压锅的重要配件之一。目前最安全的原材料是采用硅橡胶，它无毒透明，高低温性能稳定、弹性非常好，但价格高，用它制作出来的高压锅密封圈，性能及安全方面都很有保障。这个胶圈除了能防止漏气，还能在高压锅压力非常大、释放不出时泄压，起到防爆作用。正规厂家生产的胶圈通常由硅胶材料制成，在表计压力160千帕到280千帕范围内，泄放掉锅内的压力。但一些不法商家在生产中却使用所谓的仿硅胶或其它材料代替硅胶生产密封圈。这种胶圈防爆功能较差，有些甚至不具有防爆功能。当锅内压力不断上升却又无法及时得到释放时，轻则高温食物会喷出锅体，重则锅体和锅盖会突然分离甚至爆炸。不仅如此，劣质密封圈材料中的添加剂在高压锅烹煮食物时，甚至可能会融出有毒物质，人们的健康安全构成了巨大的隐患。因此，我们希望通过制修定《日用压力锅橡胶密封圈》国家标准来规范这个行业，规范密封圈生产厂家，以便提高日用压力锅密封圈的产品质量，切实保障老百姓的生命安全和身体健康。

1.2 现有的国家标准GB29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》为强制性国家标准，根据国标委的要求，该国家标准要在2016年底前转为推荐性产品标准。

1.3 GB29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》由于是2010年底报批的，因此其中有些指标与现在的产品要求已经不完全适用，急需对该国家标准进行制修订，如:标准中未包含目前使用量越来越多的电压力锅密封圈的指标要求，现有标准中部分物理性能指标的要求也已落后等。

2、意义

对于现有国家标准GB29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》制修订，首先，可以进一步规范这个行业，规范密封圈生产厂家，以提高日用压力锅密封圈的产品质量，切实保障老百姓的生命安全和身体健康；其次，也是顺应国家标准化管理委员会对于标准化改革的需要；第三，可以在最短时间内，进一步提高完善标准的内容和技术指标，更好地促进该行业的发展。该国家标准发布实施后，对于日用压力锅橡胶密封圈的生产还是消费者的使用都具有十分重要的意义，具有良好的社会效益和经济效益。

三、编制过程及编写原则

接到该标准的制订任务后，按照全国橡标委密封制品分技术委员会秘书处的要求。浙江省质量检测科学研究院积极与浙江苏泊尔橡塑制品有限公司、玉环县中德塑胶有限公司、台州倬亿橡塑有限公司、浙江玉环航空塑胶机电厂及相关单位联系，成立工作组。

第一阶段工作：2014年12月17日在杭州召开第一次工作会议，会上形成标准的基本框架和内容。

第二阶段工作：2015年11月25日～26日在玉环召开第二次工作会议，标准起草工作组正式提出该标准的草案稿。在草案稿的基础上，通过工作组内部多次讨论、修改，于2016年3月正式形成征求意见稿，同时向委员单位发出征求意见的函。

本次标准的编写原则完全按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写原则》标准的规定要求来编写。本着合理利用资源、材料、满足产品使用要求，突出科学合理、适用国情的原则。其次根据以人为本、保障使用者人身健康安全的原则来进行技术要求与指标的制订。

四、主要技术内容的说明

（一）主要技术内容：

本次标准的编写根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写原则》标准的规定要求来编写。

本标准规定了日用压力锅橡胶密封圈（以下简称密封圈）的结构和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于日用压力锅（包括铝及铝合金压力锅、不锈钢压力锅和电压力锅等）橡胶密封圈。

内容包括：（1）胶料的物理机械性能：硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、热空气老化、压缩永久变形、回弹性；（2）成品的要求：感官指标、外观质量、水蒸气老化性能、卫生性能、耐酸性、耐油性。

制订上述检测项目主要从以下几个方面来考虑：

1.随着这几年原材料工艺的发展，日用压力锅橡胶密封圈所用的胶料越来越丰富，因此除了原有的60、70硬度的胶料外，还增加了50硬度的胶料。

2.考虑到日用压力锅橡胶密封圈在实际使用过程中,存在压缩后需要回弹恢复的情况，因此增加了回弹性项目。

3. 拉伸强度、撕裂强度和压缩永久变形的技术指标要求均有不同程度提高。

4、考虑到日用压力锅橡胶密封圈在实际使用过程中,其工作状态主要是处于压缩状态，对于拉断伸长率基本不涉及，因此适当修改了拉断伸长率的要求。

5. 按照标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写原则》的规定要求，从标准结构和文字编排上作了规范。

（二）修订的内容

本标准代替GB 29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》，与GB 29992-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了硬度等级50的技术要求，（见4.1,2013版的4.1）；

——增加了回弹性的技术要求，（见4.1,2013版的4.1）；

——修改了胶料物理机械性能的技术要求（见4.1,2013版的4.1）。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 29992-2013。

五、验证试验情况与结果

为了验证所制订的技术要求指标，2015年11月到2016年3月，工作小组根据国内压力锅橡胶密封圈生产情况，采集压力锅橡胶密封圈用不同胶料对物理机械性能进行验证试验，具体试验结果见表1。

从验证试验结果看，所有技术要求项目测试的结果均符合标准中的要求，所制订的技术指标合理。

表1  压力锅橡胶密封圈用胶料的物理机械性能测试结果

（浙江省质量检测科学研究院测试）

|  | 测试样品 |  | 气相60 | 气相70 | 沉淀60 | 沉淀70 | 1#胶 50 | 2#胶 60 | 3#胶 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 老化前 | 硬度，（邵尔A型） | 60 | 75 | 61 | 65 | 49 | 61 | 70 |
|  |  | 拉伸强度，MPa | 9.9 | 11.3 | 9.7 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 7.8 |
|  |  | 拉断伸长率，% | 297 | 270 | 331 | 276 | 339 | 229 | 227 |
|  | 老化后 （175℃，72h） | 硬度变化， | +5 | +1 | +2 | +3 | 0 | +1 | +2 |
|  |  | 拉伸强度变化率，% | -5.1 | -6.2 | -7.2 | 2.4 | +1.4 | -10.1 | -12.8 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，% | -8.8 | -6.3 | -11.5 | -8.7 | +1.2 | -5.7 | -10.6 |
|  | 撕裂强度，kN/m |  | 22.1 | 24.2 | 19.6 | 20.4 | 15.0 | 17.0 | 18.8 |
|  | 压缩永久变形（175℃，24h），% |  | 11.1 | 15.8 | 4.4 | 10.5 | 13.3 | 10.7 | 13.3 |
|  | 回弹性，% |  | 49 | 45 | 43 | 48 | 53 | 50 | 44 |

六、与国外同类标准水平的对比分析

国外暂无此方面的标准，国内原有的行业标准HG 2943-1984 《压力锅橡胶密封圈》已作废，现有有效标准为GB 29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》，本次是对标准GB 29992-2013的修订。另外，各生产厂家有先进的技术要求供参考。

七、实施标准的要求和措施的建议

1．强制性修订为推荐性理由

现有的国家标准GB29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》为强制性国家标准，根据国标委的要求，该国家标准要在2016年底前转为推荐性产品标准。

GB29992-2013《日用压力锅橡胶密封圈》由于是2010年底报批的，因此其中有些指标与现在的产品要求已经不完全适用，急需对该国家标准进行制修订，如:标准中未包含目前使用量越来越多的电压力锅密封圈的指标要求，现有标准中部分物理性能指标的要求也已落后等。

2．关于技术指标体系

由于当前日用压力锅橡胶密封圈行业的资料并不充分，对标准的指标体系可能有待进一步的改进。

3．测试数据来源

国内在日用压力锅橡胶密封圈方面开展检测的范围有限，测试数据不多，目前的数据来源还不十分广泛和充分。

4．标准制定和今后工作的建议

（1）由于橡塑工业发展很快，新的工艺、新配方不断的出现。应关注行业的变化动态，及时掌握相关的信息。

（2）今后制修订应多收集各地检测部门和生产厂家的各类数据。