ICS 71.100.40

G 71

备案号：

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

聚醚酯消泡剂

Polyether ester defoamer

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会(SAC/TC 35/SC 12) 归口。

本标准负责起草单位： 江苏四新科技应用研究所股份有限公司。

本标准参加起草单位： 滁州四新科技有限责任公司。

本标准主要起草人：

聚醚酯消泡剂

- 范围

本标准规定了聚醚酯消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以一种或多种酯化聚醚和增效剂等物质制成的聚醚酯消泡剂。

本标准适用于应用于造纸湿部的聚醚酯消泡剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装贮运图示标志

GB/T 5561  表面活性剂  用旋转粘度计测定粘度和流动性质的方法

GB/T 6678  化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

HG/T 4783-2014  脂肪醇乳液消泡剂

- 技术要求

聚醚酯消泡剂的技术要求和相应的试验方法应符合表1的要求。

- 聚醚酯消泡剂的技术要求和试验方法

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 浅黄色至棕色液体，无可见机械杂质 | 4.2 |
| pH值 | 5.0～7.0 | 4.3 |
| 粘度/mPa·s | 150～350 | 4.4 |
| 分散性 | 分散成乳状，无油状及颗粒状漂浮 | 4.5 |
| 消泡性能（泡沫残留率）/% ≤ | 40 | 4.6 |

- 试验方法

  - 一般规定

除非另有说明，分析中仅使用符合GB/T 6682─2008中规定的三级水。

本标准中试验数据的表示方法和修约规则应符合GB/T 8170—2008中4.3.3修约值比较法的有关规定。

  - 外观的测定

在自然光线下目测。

  - pH值的测定

称取5g试样加入到95g水中，搅拌2min，使用精密pH试纸进行测定。

  - 粘度的测定

按GB/T 5561-2012的规定进行测定。其中样品温度为25℃±0.5℃，采用旋转粘度计，选用2#转子、750rpm的转速测试。

  - 分散性的测定

称取5g试样加入到95g水中，经轻轻晃动或轻微搅拌，静置2min，在自然光线下目测。

  - 消泡性能（泡沫残留率）的测定

按HG/T 4783-2014中4.6的规定进行测定。循环鼓泡仪的测试条件按表2规定。

- 循环鼓泡测试条件

| 项目 | 控制参数 |
| --- | --- |
| 测定温度/℃ | 30±1 |
| 流量/（m3/h） | 0.48 |
| 试样添加量/μL | 10 |

- 检验规则

  - 出厂检验

表1规定的全部项目为出厂检验项目。

  - 组批规则

本产品以每釜为一批次，最大组批不超过30t。

  - 采样

本产品以批为单位按GB/T 6680的规定采样，采样量不少于200mL。将所取的样品充分混匀后，分装于两个清洁、干燥的磨口具塞玻璃瓶中，贴上标签，注明产品名称、批号、采样日期和采样人工号。一瓶用于检验，另一瓶留样备查。

  - 合格判断

本产品出厂检验结果全部符合表1的要求时，判定该批产品合格。该批产品检验结果若有一项指标不符合表1要求时，应重新从同批产品两倍量的包装件中采样进行全项目复检，复检结果即使只有一项指标不符合表1的要求，则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

本产品的包装上应有明显、牢固的标志，其内容包括：生产厂名、厂址、产品名称等，并按GB/T 191—2008的规定标明“怕晒”、“怕雨”等标志。包装件上应附有标签，标明：批号、生产日期、净含量、本标准编号等。

  - 包装

本产品采用塑料桶或衬塑铁桶包装，每桶净含量200kg,包装物应牢固无泄漏。也可根据用户要求，采用其他包装方式。

  - 运输

本产品可用一般交通工具运输，装卸过程中应注意防止雨淋、日光曝晒，不能与腐蚀性物质混放。在搬运时轻装轻卸。

  - 贮存

产品应贮存于通风、干燥的室内，禁止久置于热源附近，不能与腐蚀性物质混存。

本产品在符合本标准规定的包装、运输、贮运条件下，自生产之日起未开封产品的贮存期为12个月。

_________________________________