ICS  71.100.40

G71

备案号：xxxxx-xxxx

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

橡胶防老剂 2-巯基苯并咪唑

（MBI）

Rubber antioxidant—2-Mercaptobenzimidazole（MBI）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）归口。

本标准负责起草单位：鹤壁元昊化工有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：张智亮、訾守云、焦瑞艳、秦金良。

橡胶防老剂 2-巯基苯并咪唑（MBI）

- 范围

本标准规定了橡胶防老剂2-巯基苯并咪唑（简称橡胶防老剂MBI）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以邻苯二胺、二硫化碳等为主要原料制得的橡胶防老剂2-巯基苯并咪唑。

化学名称： 2-巯基苯并咪唑

分子式：C7H6N2S

结构式：

相对分子质量：150.19（按2016年国际相对原子质量）

CAS RN：583-39-1

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682—2008 实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11409—2008 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

GB/T 16631—2008 高效液相色谱法通则

- 技术要求

橡胶防老剂MBI的技术要求和相应的试验方法应符合表1的规定。

表1 橡胶防老剂MBI的技术要求和试验方法

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 白色粉末 | 4.2 |
| 加热减量(100℃±2℃）/ % ≤ |  | 0.30 | 4.3 |
| 灰分(800℃±25℃）/% ≤ |  | 0.30 | 4.4 |
| 筛余物 | （150m）/% ≤ | 0.10 | 4.5 |
|  | （63m）/% ≤ | 0.50 |  |
| 纯度（HPLC）/% ≥ |  | 98.0 | 4.6 |

- 试验方法

  - 一般规定

除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682—2008中规定的三级水。

本标准中试验数据的表示和修约规则应符合GB/T 8170—2008中4.3.3修约值比较法的有关规定。

  - 外观的测定

在自然光线下目测。

  - 加热减量的测定

按GB/T 11409-2008中3.4的规定进行测定。电热恒温干燥箱的温度控制在100℃±2℃。平行测定两个结果的绝对差值不得大于0.04%，取平行测定两个结果的算术平均值作为测定结果。

  - 灰分的测定

按GB/T 11409-2008中3.7的规定进行测定，称样量2g～3g，精确至0.0001g，高温炉温度为800℃±25℃。

  - 筛余物的测定

按GB/T 11409-2008中3.5.3的规定进行测定。平行测定两个结果的绝对差值不得大于0.02%，取平行测定两个结果的算术平均值作为测定结果。

  - 纯度的测定

    - 方法原理

试样用甲醇溶解，以甲醇：水=60：40为流动相，使用以C18为填料的不锈钢柱和紫外检测器，对试样进行反相高效液相色谱分离和测定，计算方法采用面积归一法。

    - 试剂及材料

      - 甲醇[67-56-1]：色谱纯。

- 4.6.2.2  水：符合GB/T 6682—2008规定的一级水。

4.6.3  仪器设备

4.6.3.1  高效液相色谱仪：配有紫外检测器，灵敏度和稳定性应符合GB/T16631—2008的规定。

- 4.6.3.2  记录仪：色谱工作站或数据处理机。

4.6.3.3  微量注射器：20L。

- 4.6.3.4  流动相过滤装置。

      - 超声波清洗器。

    - 色谱操作条件

色谱操作条件如表2所示。

表2 色谱操作条件

| 项 目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 色谱柱 | ODS(C18) 4.6mm×250mm，5m |
| 流速/(mL/min) | 1.0 |
| 柱温/℃ | 30 |
| 进样量/L | 10 |
| 波长/nm | 305 |
| 分析时间/ min | 15.0 |
| 定量方法 | 面积归一法 |
| 注：上述操作条件中参数是典型的，可根据不同仪器特点对给定的操作参数做适当的调整，以获得最佳效果。 |  |

    - 操作步骤

      - 流动相配置

量取300mL甲醇,置于干燥洁净的500mL容量瓶中，加水至刻度,摇均，用孔径为0.45m的滤膜真空过滤，用超声波清洗器脱气，备用。

      - 试样的制备

称取研细的试样25mg，精确至0.0001g，置于干燥洁净的25mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，超声脱气，使其溶解。用移液管吸取2mL上述溶液置于另一干燥洁净的25mL容量瓶中，再用甲醇稀释至刻度，超声脱气，备用。

      - 试样的测定

按照色谱操作条件调整仪器，基线稳定后，用微量注射器吸取试样10L块速注入液相色谱仪，记录色谱图。

4.6.5.4  典型色谱图

见图1

说明：

4.666min——橡胶防老剂MBI

图1 橡胶防老剂MBI典型色谱图

- 4.6.6 结果计算

橡胶防老剂MBI的纯度以质量分数w计，数值以（％）表示，按式（1）计算：

w=AAi×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

式中：

A  —— 橡胶防老剂MBI的峰面积的数值；

—— 各组分峰面积数值之和。

- 4.6.7  允许差

两次连续测定结果的绝对差值不得大于0.5%，取两次连续测定结果的算术平均值作为测定结果。

- 5检验规则

- 5.1  出厂检验

- 表1规定的全部项目为出厂检验项目。

- 5.2  组批规则

本产品以同一班次生产的均匀产品为一批。

- 5.3  采样

- 以批为单位按GB/T 6679的规定采样；采样量不少于300g，分装于两个清洁干燥的磨口瓶（塑料袋）中，密封；瓶（袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、批号、采样日期、采样人等，一瓶（袋）供检验部门检验，另一瓶（袋）保存备查。

- 5.4  合格判定

- 本产品出厂检验结果全部符合表1的要求时，判定该批产品合格。该批产品检验结果若有一项指标不符合表1要求时，应重新从同批产品两倍量的包装件中采样进行全项目复检，复检结果即使只有一项指标不符合表1的要求，则判定该批产品不合格。

- 6  标志、包装、运输和贮存

- 6.1  标志

本产品外包装上应有清晰、牢固的标志，内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、地址、生产日期、批号、净含量等。并按GB/T 191—2008的规定标明“怕晒”、“怕雨”等标志。

- 6.2  包装

本产品用内衬塑料袋（聚氯乙烯、聚乙烯）的牛皮纸袋包装。每袋净含量25kg或20kg。也可根据用户要求采取其他包装方式。

每批出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、批号、生产日期及5.1规定检验项目的检验数据等。

- 6.3  运输

本产品可采用一般运输工具运输，运输时要避免日晒、雨淋，在搬运时轻装、轻卸。

- 6.4  贮存

本产品应贮存在干燥的库房内，离墙壁的距离应大于0.5m。不应放置于上下水或暖气设备近旁，以防潮湿或变质，更不能靠近火源。

本产品在符合本标准规定的运输、贮存条件下，自生产之日起贮存期为24个月。

_________________________________