ICS 83.140.50

G43

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

全断面隧道掘进机用橡胶密封件

Rubber seals used for full face tunnel boring machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

前  言

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

- 本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

- 本标准负责起草单位为西北橡胶塑料研究设计院有限公司。

- 本标准参加起草单位为（暂略）

- 本标准主要起草人：（暂略）

全断面隧道掘进机用橡胶密封件

- 范围

本标准规定了全断面隧道掘进机主驱密封件、铰接密封件、气囊密封件的术语和定义、要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于全断面隧道掘进机用主驱密封件、铰接密封件和气囊密封件（以下统称密封件）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1682-1994 硫化橡胶 低温脆性的测定  单试样法

GB/T 1689-2014 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)

GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶  耐液体试验方法

GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3672.1-2002 橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差

GB/T 7759.1-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分

GB/T 5721-93  橡胶密封制品标志、包装、运输、储存的一般规定

GB/T XXXXX 全断面隧道掘进机 术语和商业规格

- 术语和定义

GB/T XXXXX界定的术语和定义适用于本文件。

- 要求

  - 结构

    - 主驱密封件和铰接密封件断面结构分为两种类型：

- V型单唇结构密封件,典型的结构示意图见图1。

- 翅型多唇结构密封件，典型的结构示意图见图2。

    - 气囊密封件断面结构示意图见图3。

a)普通V型单唇             b)压紧环V型单唇          c)织物增强V型单唇

点划线处为工作面。

- 典型的V型单唇结构示意图

- a)单翅型                                        b)两翅型

c)三翅型                                  d) 四翅型

点划线处为工作面。

- 典型翅型多唇结构示意图

    - 气囊密封件按断面结构，常见类型有普通U型气囊和附唇U型气囊，见图3。

a)普通U型气囊                                  b)附唇U型气囊

点划线处为工作面。

- 气囊密封件断面结构示意图

  - 性能

    - 材料的物理性能

4.2.1.1 V型单唇密封件采用丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶或聚氨酯弹性体制造，翅型多唇型密封件采用聚氨酯弹性体制造，气囊密封件采用三元乙丙橡胶制造。

- 4.2.1.2 主驱密封件和铰接密封件的材料性能要求及试验方法见表1，气囊密封件的材料性能要求和试验方法见表2；样品应按GB/T 2941-2006规定采用模压法制备，也可以从密封圈上切割打磨制备。

- 主驱密封件和铰接密封件材料物理性能要求及试验方法

| - 序号 | 性 能 | 单位 | 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 丁腈橡胶 | 氢化丁腈橡胶 | 聚氨酯弹性体 |  |
| 1 | 硬度，邵尔A | —— | 83±3 | 83±3 | 90±3 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 拉伸强度，最小 | MPa | 16 | 20 | 35 | GB/T 528-2009， 1型试样 |
| 3 | 拉断伸长率，最小 | % | 200 | 250 | 350 |  |
| 4 | 撕裂强度，最小 | kN/m | 30 | 40 | 80 | GB/T 529-2008，直角型（无割口）， |
| 5 | 压缩永久变形，热空气， - 70℃，24h，压缩率25%，最大 - 100℃，24h，压缩率20%，最大 | % | —— 20 | —— 15 | 30 —— | GB/T 7759.1-2015 A型试样 |
| 6 | 热空气老化 ①125℃，70h 硬度变化，最大 拉伸强度，最小 拉断伸长率，最小 ②100℃，70h 硬度变化，最大 拉伸强度，最小 拉断伸长率，最小 | —— MPa % —— MPa % | +8 12 150 —— | +5 18 200 —— | —— —— —— +3 30 300 | GB/T 3512-2014 方法B |

表1（续）

| - 序号 | 性 能 | 单位 | 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 丁腈橡胶 | 氢化丁腈橡胶 | 聚氨酯弹性体 |  |
| 7 | 耐液体 - 盾构齿轮油 100℃，24h， 体积变化率 硬度变化 - 盾构密封脂 100℃，24h， 体积变化率 硬度变化 | % —— % —— | -5～+5 -5～+5 -5～+5 -5～+5 | -5～+5 -5～+5 -5～+5 -5～+5 | -5～+5 -5～+5 -5～+5 -5～+5 | GB/T 1690-2010 |
| 8 | 耐水解性 蒸馏水 50℃，60天, 硬度变化 拉伸强度，最小 拉断伸长率，最小 | —— MPa % | —— | —— | -5～+5 30 300 | GB/T 1690-2010（实验前60℃烘干24h） |
| 9 | 阿克隆磨耗，最大 | cm3/1.61km | 0.1 | 0.1 | 0.01 | GB/T 1689-2014 |
| 10 | 低温脆性，在-40℃下冲击 |  | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | GB/T 1682-2014 |

- 气囊密封件材料物理性能要求及试验方法

| 序号 | 性 能 | 单位 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度，邵尔A | —— | 67±5 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 拉伸强度，最小 | MPa | 10 | GB/T 528-2009， 1型试样 |
| 3 | 拉断伸长率，最小 | % | 350 |  |
| 4 | 压缩永久变形，热空气，70℃，22h，最大 | % | 20 | GB/T 7759.1-2015 A型试样，压缩率25% |

    - 主驱密封、铰接密封接缝处180°折弯试验

如果有接缝，应对密封件的每个接缝处进行180°弯折，在距离接缝约30cm处合拢密封件用绑扎带捆绑固定保持不少于3分钟，观察是否出现裂纹或任何产生裂纹的迹象，再反向弯折重复上述步骤，不应出现裂纹。

    - 气囊密封气压试验

气囊密封件充入0.5MPa～0.7MPa的气压，保压5分钟,压力下降不应超过0.1MPa；同时充气保压对接头处和气嘴处进行浸水检测，不应有气泡产生。

  - 尺寸公差

    - 密封件的尺寸按GB/T 2941进行测量。

    - 密封件的断面的尺寸和公差应符合图样的要求；如图样未注公差，主驱密封件和铰接密封件应符合GB/T 3672.1中M2级要求，气囊的断面尺寸公差应符合GB/T 3672.1中E2级要求。

    - 密封件直径公差见表3。

- 密封件直径公差

| 序号 | 密封结构 | 图例 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多翅型外唇密封 |  | -0.70%～-1.05% |
| 2 | 多翅型內唇密封 |  | -0.35%～-0.75% |
| 3 | 两翅铰接密封 |  | -0.70%～-0.95% |
| 4 | 多翅平面密封 |  | -0.25%～-0.70% |
| 5 | 单唇外密封 |  | -0.8%～-1.3% |
| 6 | 单唇内密封 |  | +0.05%～+0.55% |
| 7 | 单唇平面密封 |  | -0.15%～+0.15% |
| 8 | 气囊密封 | ` | -1.1%-1.8% |

  - 外观

    - 采用目视法，密封件的工作面（见图1、图2、图3工作面标注）不允许有气泡、裂痕、杂质、变形等缺陷。

    - 非工作面外观要求见表4。

- 非工作面外观要求

| 缺陷类型 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 缺陷描述 | 每1000mm长度内允许出现的缺陷 |
| 裂纹、裂口 | 目视可见的裂纹、裂口 | 不允许 |
| 气泡 | 气泡的长度、宽度不大于2mm，高度或深度不大于0.5mm | 10处(200mm区域不超过5处) |
| 杂质 | 杂质的宽度不大于1mm，长度不大于2mm，高度或深度不大于0.5mm | 4处 |
| 凹凸缺陷 | 凹凸缺陷的深度或高度不大于0.5mm,长度不大于3mm,宽度不大于2mm | 5处 |
| 麻点 | 麻点长度、宽度不大于2mm，深度不大于0.5mm | 5处 |
| 流痕 | 宽度不大于0.5mm，深度不大于0.5mm,长度不大于50mm | 5处 |
| 划痕 | 宽度不大于0.5mm，深度不大于0.5mm,长度不大于50mm | 5处 |
| 错位 | 允许存在，但不得超过0.5mm |  |

- 检验规则

  - 组批

- 混炼胶或聚氨酯预聚体以同班同机台生产的不多于500kg为一批。

  - 抽样

    - 主驱密封件、铰接密封件的材料的物理性能，按表1的第1～4项应每批进行检验；每年按表1进行一次全项检验。气囊密封件的材料每批应进行全项检验。

    - 密封件接缝处折弯试验、尺寸和公差、外观、气囊密封的密封气压试验均应逐件检验。

  - 不合格

    - 物理性能检验出现不合格时，应取双倍试样对不合格项进行复验，复验仍有不合格时，允许对混炼胶进行修炼，修炼后应进行全项性能检验，如仍然有一项不合格，则该批混炼胶不合格；聚氨酯复验不合格则为不合格。

    - 尺寸和外观出现不合格，则为不合格；主驱密封件和铰接密封件接缝处180°折弯试验不合格则为不合格；气囊密封的密封气压试验不合格则为不合格。

    - 当有下列情况之一时，应对本标准第3章规定的所有要求进行检验：

——密封圈转厂生产或新产品定型鉴定生产时；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

——产品停产六个月以上，恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 密封圈出厂前，应在密封件塑料袋中的非工作面明显的位置进行标志，标志应包括下列内容：

- a)密封件名称；

- b)密封件代号；

- c)批次和编号；

- d)制造单位；

- e)制造日期。

  - 包装

- 密封圈应按件用塑料薄膜覆膜包装。包装箱内应附有产品检验合格证、检测报告；产品外径大于1.8米时允许折圈包装，装箱符合GB/T 5721-93中3.2.3的A级要求。

  - 运输、贮存

- 密封件在运输和贮存过程中，应保持清洁，避免阳光直射、雨淋水浸和挤压，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂等影响产品质量的物质接触，并距离热源一米以外。多翅型密封件贮存时应保持正常形态不允许折圈贮存。在遵守本标准的情况下，制造厂应保证产品自制造之日起，贮存两年内满足使用要求。

_________________________________