| ICS | 83.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | G 48 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 13460—XXXX

代替 GB/T 13460-2016

再生橡胶 通用规范

Reclaimed rubber — General specification

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替GB/T 13460-2016《再生橡胶 通用规范》，与GB/T 13460-2016相比主要技术变化如下:

一一更改了再生丁基橡胶和再生乙丙橡胶的定义、删除了再生丁苯橡胶术语和定义、增加了再生橡胶新品种的定义(见第3章,2016年版的第3章)；

一一删除了R-TW、R-S和R-M的性能要求，增加了R-LR、R-HIIR、R-TC、R-T和R-MT的性能要求（见表3，2016年版表3）；

一一增加了“加热减量”性能要求（见5.2）；

一一增加了“炭黑含量”的指标要求及相应的试验方法（见5.2，2016年版的5.4）；

一一增加了“橡胶烃含量”的指标要求及相应的试验方法（见5.2，2016年版的5.5）；

一一增加了新产品的实验配方和以橡胶烃含量为基配的实验配方（见附录B.2.2,2016年版的B.2.2）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的权利。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会（SAC/TC 35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次发布情况为:

一一1992年首次发布为 GB/T 13460-1992，2003年第一次修订，2008年第二次修订，2016年第三次修订；

一一本次为第四次修订。

再生橡胶 通用规范

范围

本文件规定了再生橡胶的分类与命名、要求、检验规则及包装、标志、贮存和运输。

本文件适用于由各种废旧橡胶制成的再生橡胶。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定

GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 1232.1 未硫化橡胶 用圆盘剪切黏度计进行测定 第1部分：门尼黏度的测定

GB/T 2449.1 工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3185 氧化锌（间接法）

GB/T 3516-2006 橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 5576 橡胶与胶乳 命名法

GB/T 6038 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化 设备及操作程序

GB/T 9103 工业硬脂酸

GB/T 9881-2008 橡胶 术语

GB/T 11407 硫化促进剂2 巯基苯骈噻唑（MBT）

GB/T 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T 14837.2-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶

GB/T 15340 天然、合成生胶取样及其制样方法

GB/T 19208-2020 硫化橡胶粉

GB/T 21840 硫化促进剂 TBBS

HG/T 2334 硫化促进剂 TMTD

术语和定义

GB/T 9881界定的以及下列术语和定义、GB/T 5576界定的符号适用于本文件。

与本标准相关的其他术语和定义参见附录A。

再生橡胶 reclaimed rubber

经热、机械和(或)化学作用塑化的硫化橡胶，主要用作橡胶稀释剂、增量剂或加工助剂。

再生丁基橡胶 reclaimed butyl rubber

用以丁基橡胶为主体的废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

再生丁腈橡胶 reclaimed butadiene-acrylonitrile rubber

由丁二烯-丙烯腈橡胶为主体的各种废旧硫化橡胶制品制取的再生橡胶。

再生天然橡胶 reclaimed natural rubber

以天然橡胶为主要主体的废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

再生乙丙橡胶 reclaimed ethylene-propylene-diene rubber

由乙烯-丙烯共聚物橡胶为主体的废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

轮胎再生橡胶 reclaimed rubber of whole tire

用废轮胎的橡胶部分制取的再生橡胶。

胎面再生橡胶 reclaimed rubber of tread

用废旧轮胎的胎面橡胶制取的再生橡胶。

内胎再生橡胶  reclaimed of inner tube

以废旧内胎为主要原料制取的再生橡胶。

胶鞋再生橡胶 reclaimed rubber of footwear

用废旧胶面鞋、布面鞋橡胶部分制取的再生橡胶。

杂胶再生橡胶 reclaimed rubber of mechanical goods

以天然、顺丁、丁苯橡胶等为主体的橡胶制品混合废橡胶制取的再生橡胶。

浅色再生橡胶 non blackness reclaimed rubber

使用非黑色的浅色废橡胶原料制取的再生橡胶。

再生卤化丁基橡胶 Reclaimed  Halogenated  Butyl  Rubber

以废旧卤化丁基橡胶制品为原料制取的再生橡胶。

胶乳制品再生橡胶 Reclaimed rubber from Latex products

以废弃天然胶乳制品和丁腈胶乳制品为原料制取的再生橡胶。

分类与命名

分类

A组

对于明确其主要橡胶成分再生橡胶，依据其所含主要橡胶成分进行分类，并以表示“再生”含义的英文前缀“R-”和橡胶品种的符号表示，如表1所示。

再生橡胶分类A组

| 类别 | 代号 |
| --- | --- |
| 再生天然橡胶 | R-NR |
| 再生丁基橡胶 | R-IIR |
| 再生丁腈橡胶 | R-NBR |
| 再生乙丙橡胶 | R-EPR |

B组

对于不能明确其主要橡胶成分的再生橡胶，依据其所使用的材料来源，即废旧橡胶制品进行分类，并以表示“再生”含义的英文前缀“R-”和表示废旧橡胶制品的英文字母表示，如表2所示。

再生橡胶分类B组

| 类别 |  | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 天然胶乳制品再生橡胶 |  | R-LR |
| 废轮胎气密层再生橡胶 |  | R-HIIR |
| 废医用瓶塞及下脚料再生橡胶 |  |  |
| 载重轮胎再生橡胶 | 胎面再生橡胶 | R-TT |
|  | 胎冠（含带束层）再生橡胶 | R-TC |
|  | 全胎再生橡胶 | R-T |
|  | 路用改性轮胎再生橡胶 | R-MT |
| 浅色再生橡胶 |  | R-N |

命名

再生橡胶的命名由以下三部分组成：

1） 表示“再生”含义的英文前缀“R-”；

2） 表示橡胶成分的A组；

3） 表示材料来源的B组。

B组

A组

再生R-

R

当橡胶成分和材料来源都明确时，A组和B组之间用“/”隔开，只保留第一个前缀R-；橡胶成分不明确，只依据材料来源命名时可省略A组；橡胶成分明确，不需要说明材料来源命名时可省略B组。

以废天然胶乳制取的再生天然橡胶命名为天然胶乳制品再生橡胶，表示为R-NR/LR；

使用非黑色的浅色废橡胶原料制取的再生橡胶命名为浅色再生橡胶，表示为R-N；

由丁基橡胶制成的再生橡胶命名为再生丁基橡胶，表示为R-IIR。

要求

外观

再生橡胶应质地均匀，不应含有金属片、木片、砂粒及细小纤维等目视可见的非橡胶组分杂质。

性能

再生橡胶的性能要求见表2。

再生橡胶性能

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | R-NR | R-LR | R-IIR | R-HIIR | R-NBR | R-EPR | R-TT | R-TC | R-T | R-MT | R-N |
| 加热减量/ %， ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 丙酮抽出物/ %, ≤ | 30 | 30 | 14 | 7 | 25 | 22 | 15 | 18 | 20 | 20 | 26 |
| 灰分/ %， ≤ | 25 | 25 | 12 | 45 | 13 | 15 | 8.0 | 9.0 | 10 | 9.0 | 48 |
| 炭黑含量/%, ≥ | 20 | -- | 20 | -- | 25 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | -- |
| 橡胶烃含量/%, ≥ | 30 | 30 | 35 | 38 | 35 | 28 | 48 | 46 | 44 | 44 | 25 |
| 门尼黏度， [ML(1+4)100℃] ，≤ | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 65 | 95 | 85 | 85 | 40 | 80 |
| 密度/（103Kg/m3) ,≤ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.50 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 2.00 |
| 拉伸强度 /MPa ,≥ | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 |
| 拉断伸长率/ % ,≥ | 300 | 300 | 450 | 280 | 250 | 150 | 450 | 380 | 300 | 300 | 240 |

多环芳烃及有害物质限量

多环芳烃及有害物质限量可由供需双方共同商定或在具体产品标准中规定。

试验方法

外观

目视检查。

加热减量

按附录C进行测定。

丙酮抽出物

按GB/T 3516-2006中方法B测定，以丙酮为溶剂，仪器选用索氏抽提器。

灰分

按GB/T 4498.1进行测定。

炭黑含量

按GB/T 14837.1-2014、GB/T 14837.2-2014进行测定。

橡胶烃含量

按GB/T 14837.1-2014、GB/T 14837.2-2014进行测定；

门尼黏度

试样制备

用符合GB/T 6038的开放式炼胶机，调整辊距为0.8 mm±0.2mm,辊温为40℃±5℃，将胶料折叠通过开放式炼胶机轧炼三次，并将其压成符合门尼检测厚度的胶片，然后调整至合适辊距将胶料不折叠通过开放式炼胶机轧炼三次，制取符合门尼黏度值测定要求的试样并在2h—5h之内完成测定。

测定

按GB/T 1232.1测定。

密度

按GB/T 533-2008中方法B测定。

拉伸强度和拉断伸长率

试样制备按附录B进行

按GB/T 528进行测定，采用Ⅰ型试样。

检验规则

组批

检验以批为单位，以相同原料、相同配方、相同工艺生产的再生橡胶为一批，每批质量不超过50t。

取样和制样方法

按GB/T 15340规定的方法取一质量约为1.5kg的实验室样品。

按GB/T 15340规定的方法制备试样。

检验

检验分为型式检验和出厂检验。

型式检验为技术要求中规定的全部项目，有下列情况之一者，应进行型式检验：

产品定型、转厂生产或停产半年以上重新生产；

原料、配方或工艺条件改变；

正常生产，时间间隔半年；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

出厂检验按下列项目进行逐批检验：

- 外观；

- 灰分；

- 加热减量；

- 丙酮抽出物；

- 门尼黏度；

- 密度；

- 拉伸强度；

- 拉断伸长率。

合格判定

若检验结果有任何一项不符合本标准要求时，应重新自该批产品中取双倍样品对该不合格项目进行复验，若复验结果符合本标准要求时，则判该批产品为合格品。反之，则判该批产品为不合格品。

包装、标志、贮存和运输

包装

包装材料及要求由供需双方共同商定。

标志

在每一包装外袋上应标志注明：产品名称、再生橡胶代号、净重、生产企业名称、生产日期、本标准的编号。还宜注明炭黑含量和橡胶烃含量。

贮存和运输

贮存和运输过程中应有遮盖物，严禁与酸、碱、油和其他影响产品质量的物质一起贮存和运输，贮存环境温度应≤40℃，距热源1m以上，并离地面、墙壁一定距离。

（资料性）
再生橡胶相关术语及定义

再生橡胶类

无污染再生橡胶 non contaminated reclaimed rubber

降解反应时，采用无污染型软化剂或采用无污染工艺制成的符合相应环保要求的再生橡胶。

再生氟橡胶 fluoro reclaim

由氟橡胶为主体的各种废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

再生硅橡胶 silicone reclaim

由硅橡胶为主体的各种废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

再生氯丁橡胶 chloroprene reclaim

由氯丁橡胶为主体的各种废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

内胎再生天然橡胶 inner tube reclaim

以天然橡胶为主要成分的废旧内胎为主要原料制取的再生橡胶。

再生丁二烯橡胶 butadiene reclaim

由丁二烯橡胶为主体的各种废旧橡胶制品制取的再生橡胶。

再生通用橡胶reclaimed rubber of general

用以通用型硫化橡胶（包括天然橡胶，异戊橡胶，丁二烯橡胶，丁苯橡胶，顺丁橡胶等）为主体的废轮胎、废汽车内胎橡胶、废力车胎、废自行车内外胎、废胶鞋橡胶及其它橡胶制品的橡胶部分制取的再生橡胶。

再生橡胶水分散体 aqueous dispersoid of reclaim

均匀分散在水中的再生橡胶悬浮体，可做胶粘剂或沥青的改性材料。

  - 再生工艺类

再生工艺 reclaim technology

用废橡胶制取再生橡胶的技术及方法。

超声波再生法 ultrasonic devulcanization

通过超声波的能量切断硫化橡胶中部分交联键，以使硫化橡胶恢复部分生胶特性的再生方法的统称。

低温再生法 devulcanizing by cold reclaim method

硫化橡胶粉同再生剂按顺序加入搅拌装置，凭借硫化橡胶粉同再生剂在低于80℃条件下反应进行再生的方法。

动态高温再生法 devulcanizing by dynamic heated method

将硫化橡胶粉与再生剂混合均匀，装入旋转式或带搅拌器的预搅拌装置内，用蒸气介质加热进行再生的方法。

废胶 scrap rubber

报废的橡胶或橡胶制品。

废胎scrap tires

失去使用价值的轮胎。

高温连续再生 devulcanizing by continual high temperature method

硫化橡胶粉同再生剂均匀混合，连续加入带有加热装置的螺旋式搅拌机，进行高温再生的方法。

化学再生法 chemical devulcanization

通过化学反应使硫化橡胶恢复部分生胶特性的再生方法的统称。

挤压脱水 squeezing process

用挤压设备去除水油法脱硫胶料中部分水份的过程。

精炼 refining operation

经捏炼、滤胶后的胶料在精炼机上进行薄通，排除未增塑的颗粒，使胶料进一步增塑和改善再生橡胶外观的过程。

快速搅拌再生 devulcanizing by high speed mixing method

硫化橡胶粉同再生剂均匀混合，加入快速搅拌机，凭借高速搅拌摩擦生热进行再生的方法。

密炼机法再生 devulcanizing by banbury method

硫化橡胶粉同再生剂均匀混合，加入特制的本伯里式密炼机，经短时间机械剪切、高温降解的再生方法。

胎面剥离机 rubber stripping machine

用于将废旧轮胎胎面部分从胎体上剥离的机械。

废胎面橡胶 peels

废旧轮胎胎面部位的橡胶。

再生 devulcanizing

用不同加热方式或其它传能及相应设备，使硫化橡胶粉在再生剂的参与下，获得具有类似生胶性能的化学物理降解过程。

微波再生法 microwave devulcanization

通过微波的能量切断硫化橡胶中的部分交联键以使硫化橡胶恢复部分生胶特性的再生方法的统称。

微生物降解法 microbial degradation

通过微生物所引发的化学反应使硫化橡胶恢复部分生胶特性的再生方法的统称。

压出再生法 devulcanizing by reclaimator process

硫化橡胶粉同再生剂均匀混合，连续加入螺杆式压出脱硫罐，由机壳夹套中的加热介质加热的再生方法。

再生活化剂 reclaim activator

提高塑化反应活性，缩短再生时间的专用助剂。

再生软化剂 reclaim softener

浸润胶料以提高塑性的物理增塑剂。

矿物系焦油 mineral tar

矿物焦化过程中产生的以芳烃含量为主的低馏程组份。

石油系产品 petrolic products

分馏过程中产生的低挥发份石油系材料。

植物系焦油 botanic tar

由植物系材料制取的以有机羧酸酯为主的低馏程组份。

粉碎 grinding

将废旧橡胶加工成更小尺寸（粒径）的加工工艺。

常温粉碎 ambient grinding

在自然环境温度条件下进行粉碎的方式的统称。

磁选 magnetic separation

用磁选装置去除胶粉中可被磁力吸引的金属类杂质的过程。

粗粉碎 coarse grinding

废橡胶粉碎至粒径大于1000µm（20目）的粉碎过程。

废胶分选 scrap rubber selection

按废旧橡胶制品种类和质量标准分类挑选，剔除硬质橡胶和老化发粘变质物质的过程。

废胶切碎 scrap rubber chopping

用机械将废橡胶制品剪切成碎块的过程。

废胶洗涤 scrap rubber washing

在洗涤机中用清水冲洗废胶块上的沙粒、尘土及其它杂质的过程。

感应分选 inductive separation

用静电感应装置去除胶粉中金属类及其它杂质的过程。

纤维分离 defibering

通过风选、筛选或静电分离装置去除胶粉中纤维的过程。

（规范性）
试样制备

塑炼

调节符合GB/T 6038规定的开放式炼胶机辊温为（40±5）℃、辊距为（1.50±0.10）mm、两挡板之间距离（150±20）mm（除辊距外炼胶的其他其他程序的辊温与两挡板之间距离均按此设置）。

取符合7.2.1规定的样品不小于300g，将样品投入到炼胶机中完全通过辊筒3次，塑练后胶料应放置在平整、清洁、干燥的金属表面冷却至室温。

混炼

概述

按GB/T 6038规定的开放式炼胶机混炼方法混炼再生橡胶样品及配合剂直至均匀并出片。

配料

按表B.1或B.2进行配料。

标准实验配方1

| 配合剂名称 | 再生橡胶a g | 再生丁基橡胶 g | 再生卤化 丁基橡胶 g | 再生丁腈胶 g | 胶乳制品 再生橡胶 g |  | 再生乙丙橡胶 g | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生橡胶（塑炼后） | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | -- |
| 硫化促进剂 TBBS | 2.4 | -- | -- | 2.0 | -- | 6.0 | -- | GB/T 21840 |
| 硫化促进剂 MBT | -- | 0.8 | -- | -- | 2.1 | -- | 1.5 | GB/T 11407 |
| 硫化促进剂 TMTD | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | HG/T 2334 |
| 氧化锌（间接法一级） | 7.5 | 8.5 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | GB/T 3185 |
| 硬 脂 酸 | 1.0 | -- | -- | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | GB/T 9103 |
| 硫 磺 | 3.5 | 3.5 | -- | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | GB/T 2449.1 |
| 硫化树脂2055 | -- | -- | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 314.4 | 314.5 | 327.0 | 318.5 | 327.6 | 322.5 | 327.0 | -- |
|  | a 除了有特殊规定要求的再生橡胶，其它都采用本配方。 |  |  |  |  |  |  |  |

标准实验配方2

| 材料 | 质量份 |
| --- | --- |
| 橡 胶 烃 | 100 -（x + y + z） |
| 硫化促进剂 TBBS | 1 |
| 硫 磺 | 3 |
| 硬 脂 酸 | 0.5 |
| 合 计 | 104.5 |
| 注1: x 是100份再生橡胶中炭黑的份数。 注2: y 是100份再生橡胶中灰分的份数。 注3: z 是100份再生橡胶中丙酮萃取物的份数。 |  |

混炼程序

称取300g塑炼后的再生橡胶样品投入炼胶机，反复做3/4割刀、折叠下片再过辊动作，使样品分布均匀包裹在辊筒上。

陆续加入将备制好的配合剂，每加一种配合剂反复交替做3/4割刀，并在连续割刀允许间隔20s的时间内将洒落地盘的配合剂回收到堆积胶中。当堆积胶或辊筒表面上没有明显游离粉时，做全割并折叠下片，用折叠状得试样擦洗、吸附炼胶机底盘散落的配合剂，再竖向投入炼胶机中。待配合剂混炼均匀后薄通、出片。混炼的配合剂加入顺序、辊距要求以及折叠下片参考次数、炼胶持续参考时间按相应产品行业标准选定。

混炼后胶料应放置在平整、清洁、干燥的金属表面冷却至室温，冷却后的胶料应用铝箔或其他合适材料包好以防被其他物料污染。

硫化

按GB/T 6038制备硫化试片，硫化条件按相应产品行业标准选定。

测定

按GB/T 2941进行调节，按GB/T 528使用1型试样测定拉伸强度、拉断伸长率，取硫化时间中最佳硫化时间的数值。

（规范性）
加热减量的测定

加热减量的测定

仪器

称量瓶：Ф40mm×35mm。

干燥器：内装无水氯化钙或变色硅胶。

恒温干燥箱：配备温度均匀恒定自控装置，精度±1℃。

天平：感量为0.0001g。

试验步骤

将称量瓶（C.1.1.1）置于100℃±2℃的恒温箱（C.1.1.3）中烘干至恒量。

用天平（C.1.1.4）称取2g（精确至0.002g）试样放入恒量的称量瓶内，称量烘干前的试样（包含称量瓶）质量m0。

置于100℃±2℃的恒温箱中烘干2h，取出放入干燥器（C.1.1.2）内冷却25min，在1h内用天平（C.1.1.4）称量烘干后的试样（包含称量瓶）质量m1。

计算

以质量百分数表示加热减量X，按式（C.1）计算：

X=m0-m12.000 ×100	(C.1)

式中：

X  ——加热减量，%；

m0 ——烘干前的试样（包含称量瓶）质量，单位为克（g）；

m1 ——烘干后的试样（包含称量瓶）质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。